#G0

ГОСТ 17783-72

Группа Е77

ГОСУДАРСТВЕННЫЙ СТАНДАРТ СОЮЗА ССР

КРЮКИ ДЛЯ ИЗОЛЯТОРОВ ВОЗДУШНЫХ ЛИНИЙ ЭЛЕКТРОПЕРЕДАЧИ

НАПРЯЖЕНИЕМ ДО 1000 В, ВОЗДУШНЫХ ЛИНИЙ СВЯЗИ

И РАДИОТРАНСЛЯЦИОННЫХ СЕТЕЙ

Тhe hooks for insulators of electrotransmission airial line voltage

up to 1000 V, communication airial line and radio network

Дата введения 1973-07-01

РАЗРАБОТАН Научно-исследовательским институтом метизной промышленности (НИИМЕТИЗ)

Директор Недовизий И.Н.

Зав. лабораторией стандартизации Барышева И.В.

Руководитель темы Панкова З.А.

ВНЕСЕН Министерством черной металлургии СССР

Зам. Министра  Борисов А.Ф.

ПОДГОТОВЛЕН К УТВЕРЖДЕНИЮ Управлением станкоинструментальной промышленности и межотраслевых производств Государственного комитета стандартов Совета Министров СССР

Начальник Бергман В.П.

Ст. инженер Ким В.А.

Научно-исследовательским отделом стандартизации и унификации деталей машин Всесоюзного научно-исследовательского института по нормализации в машиностроении

Зав. отделом Шлейфер М.А.

Зав. сектором крепежных изделий Песков О.В.

Исполнитель Маняхина В.М.

УТВЕРЖДЕН Государственным комитетом стандартов Совета Министров СССР 31 марта 1972 г. (протокол N 46)

Зам. председателя отраслевой научно-технической комиссии член Госстандарта СССР Шахурин В.Н.

Члены комиссии: Бергман В.П., Доляков В.Г., Златкович Л.А., Климов Г.Н., Федин Б.В.

ВВЕДЕН В ДЕЙСТВИЕ Постановлением Государственного комитета стандартов Совета Министров СССР от 8 июня 1972 г. N 1152

ВЗАМЕН ГОСТ 3046-45; ГОСТ 4125-48

Настоящий стандарт распространяется на стальные крюки изоляторов, предназначенные для воздушных линий телеграфно-телефонной связи и для абонентских вводов радиотрансляционных сетей.

1. ТИПЫ, КОНСТРУКЦИЯ И РАЗМЕРЫ

1.1. Крюки должны изготавливаться двух типов:

КН - для изоляторов низкого напряжения;

КР - для изоляторов радиотрансляционных сетей.

1.2. Конструкция и размеры крюков должны соответствовать указанным на черт.1, 2 и в табл.1.

Тип КР

Черт.1

Тип КН

Черт.2

Таблица 1

Размеры в мм

| #G0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Обоз- наче- ние типо- раз- мера крюка | Но- мин. | Пред. откл. | Но- мин. | Пред. откл. | Но- мин. | Пред. откл. |  | Но- мин. | Пред. откл. |  | Но- мин. | Пред. откл. |  | Но- мин. | Пред. откл. | Но- мин. | Пред. откл. | Но- мин. | Пред. откл. |  |  |  |  | Тео- рети- чес- кая мас- са, кг |
| КР-8 | 8 |  | 8 |  | - | - | 9 |  |  |  | - | - |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 3,5 | 6,4 | 0,080 |
| КР-10 | 10 | +0,3 -0,5 | 10 | -0,3 | 11 |  | 12 | 58 | ±2 | 15 | 20 |  | - | 95 |  | 40 | ±4 | 34 | ±2 | 15 | 17 | 4,5 | 9,0 | 0,125 |
| КН-12 | 12 |  | 12 |  | 13 |  | 14 | 80 | ±3 | 22 | 22 |  |  | 130 |  | 53 |  | 50 |  | 18 | 25 |  | 10 | 0,210 |
| КН-16 | 16 |  |  |  | 17 |  | 19 | 110 | ±5 | 25 | 25 | +5 |  | 170 | ±5 | 70 |  | 60 | ±3 | 24 | 30 |  | 15 | 0,500 |
| КН-18 | 18 |  |  | -0,5 | 19 | ±1 | 21 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ±6 | 76 |  |  |  | 6,0 | 16 | 0,850 |
| КН-20 | 20 |  | 16 |  | 21 |  | 23 | 150 | ±6 | 32 | 32 |  | 80 | 210 |  | 80 |  |  | ±5 | 30 | 38 |  | 17 | 1,050 |
| КН-22 | 22 | +0,4 -0,5 |  |  | 23 |  | 25 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 80 |  |  |  |  | 19 | 1,180 |
| КН-25 | 25 |  |  |  | 26 |  | 28 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 40 |  | 22 | 1,770 |

Пример условного обозначения крюка для изолятора радиотрасляционной сети исполнения 1, диаметром =10 мм:

Крюк КР-10 ГОСТ 17783-72

То же, исполнение 2:

Крюк 2КР-10 ГОСТ 17783-72

То же, для изолятора низкого напряжения исполнения 1, диаметром =16 мм:

Крюк КН-16 ГОСТ 17783-72

То же, исполнение 2:

Крюк 2КН-16 ГОСТ 17783-72

2. ТЕХНИЧЕСКИЕ ТРЕБОВАНИЯ

2.1. Крюки должны изготавляться из горячекатаной круглой стали по #M12291 1200004404ГОСТ 2590-71#S марок Ст0, Ст3, Ст4 по #M12291 1200003942ГОСТ 380-71#S.

Применение кипящих марок стали не допускается, если это оговорено в заказе потребителя.

2.2. Поверхность крюков должна быть без раковин и трещин.

2.3. Неплоскостность оси крюков не должна превышать 3 мм для крюков КР-8, КР-10, КН-12 и 5 мм для крюков КН-16, КН-18, КН-20, КН-25, КН-32.

2.4. Не допускается притупление или лунка на конце конуса резьбовой части величиной более 1,5 мм для крюков КР-8, КР-10, КН-12 и 4 мм для крюков КН-16, КН-18, КН-20, КН-22, КН-25.

2.5. В верхней части штыревого конца должно быть девять выступающих ершей или насечек с высотой выступов от 0,7 до 1,2 мм. Ерши или насечки должны быть расположены по окружности штыревого конца равномерно в три ряда, под углом 120° и обращены остриями книзу.

Допускается изготовлять верхнюю часть штыревого конца крюка с накатанной резьбой вместо ершей или насечек (исполнение 2).

2.6. Не допускается смятие ершей на штыревой части крюка, превышающее 0,25 .

2.7. Не допускается смятие более четырех ниток резьбы при загибке штыревого конца.

2.8. Крюки должны быть покрыты битумным лаком по #M12291 1200020360ГОСТ 5631-70#S или другим антикоррозионным покрытием.

3. ПРАВИЛА ПРИЕМКИ

3.1. Проверка размеров и формы крюков производится универсальным измерительным инструментом и шаблонами.

3.2. Правила приемки - по ГОСТ 1471-72.

4. МЕТОДЫ ИСПЫТАНИЙ

4.1. Испытание крюков на прочность проводится следующим образом:

а) ввинчиваемый в опору конец зажимается в металлические плашки на расстоянии  от поверхности вертикальной части крюка;

б) торец штыревого конца плавно нагружается по оси вертикальной нагрузкой до предела, указанного в табл.2;

в) перпендикулярно к плоскости крюка в точке, отстающей от верхней торцевой части штыревого конца на расстоянии, равном  для крюков исполнения 1 и  для крюков исполнения 2, плавно прикладывается горизонтальная нагрузка, указанная в табл.2.

Таблица 2

| #G0Обозначение типоразмера крюка | Нагрузка, кгс |  |
| --- | --- | --- |
|  | вертикальная | горизонтальная |
| КР-8 | 40 | 40 |
| КР-10 | 55 | 50 |
| КН-12 | 65 | 60 |
| КН-16 | 165 | 160 |
| КН-18 | 220 | 180 |
| КН-20 | 270 | 220 |
| КН-22 | 320 | 300 |
| КН-25 | 480 | 440 |

Под указанными нагрузками крюки должны оставаться не менее 1 мин. После снятия нагрузки на крюки не должно обнаруживаться остаточных деформаций.

5. МАРКИРОВКА, УПАКОВКА И ТРАНСПОРТИРОВАНИЕ

5.1. Крюки должны быть упакованы в тару. Масса ящика брутто не должна превышать 80 кг.

Транспортирование крюков производится любым видом транспорта.

Примечание. Допускается поставка крюков без упаковки.

5.2. На тару должны быть нанесены следующие данные:

а) товарный знак предприятия-изготовителя;

б) условное обозначение крюков;

в) марка стали;

г) масса нетто.

5.3. Каждая партия крюков должна сопровождаться документом, удостоверяющим соответствие крюков требованиям настоящего стандарта и содержащим:

а) товарный знак предприятия-изготовителя;

б) условное обозначение крюков;

в) марку стали;

г) массу нетто.

Текст документа сверен по:

официальное издание

М.: Издательство стандартов, 1972