ÃÎÑÒ 977-88

Ãðóïïà Â82

ÃÎÑÓÄÀÐÑÒÂÅÍÍÛÉ ÑÒÀÍÄÀÐÒ ÑÎÞÇÀ ÑÑÐ 

ÎÒËÈÂÊÈ ÑÒÀËÜÍÛÅ 
     
Îáùèå òåõíè÷åñêèå óñëîâèÿ 
      
Steel castings. 
General specifications 

ÎÊÏ 411200 
Ñðîê äåéñòâèÿ ñ 01.01.90
äî 01.01.2000*
_____________________
                                        * Îãðàíè÷åíèå ñðîêà äåéñòâèÿ ñíÿòî ïî ïðîòîêîëó N 7-95
Ìåæãîñóäàðñòâåííîãî Ñîâåòà ïî ñòàíäàðòèçàöèè,
ìåòðîëîãèè è ñåðòèôèêàöèè. (ÈÓÑ  N 11 1995 ã.).
Ïðèìå÷àíèå "Êîäåêñ".

ÈÍÔÎÐÌÀÖÈÎÍÍÛÅ ÄÀÍÍÛÅ 

1. ÓÒÂÅÐÆÄÅÍ È ÂÂÅÄÅÍ Â ÄÅÉÑÒÂÈÅ Ïîñòàíîâëåíèåì Ãîñóäàðñòâåííîãî êîìèòåòà ÑÑÑÐ ïî ñòàíäàðòàì îò 22.12.88 N 4458

2. Ñðîê ïðîâåðêè - 1995 ã.

3. Ñòàíäàðò ïîëíîñòüþ ñîîòâåòñòâóåò ÑÒ ÑÝÂ 4559-84, ÑÒ ÑÝÂ 4561-84 è ÑÒ ÑÝÂ 4563-84 â ÷àñòè ìàðîê.

4. Âçàìåí ÃÎÑÒ 977-75, ÃÎÑÒ 2176-77.

5. ÑÑÛËÎ×ÍÛÅ ÍÎÐÌÀÒÈÂÍÎ-ÒÅÕÍÈ×ÅÑÊÈÅ ÄÎÊÓÌÅÍÒÛ

Îáîçíà÷åíèå ÍÒÄ, íà êîòîðûé äàíà ññûëêà
	
Íîìåð ïóíêòà 	

ÃÎÑÒ 1497-84 	
5.5
	
ÃÎÑÒ 1763-68 	5.10
	
ÃÎÑÒ 3212-80 	3.4
	
ÃÎÑÒ 6032-84 	5.12
	
ÃÎÑÒ 6130-71 	5.11
	
ÃÎÑÒ 7565-81 	4.4, 5.2
	
ÃÎÑÒ 9012-59 	5.8
	
ÃÎÑÒ 9013-59 	5.8
	
ÃÎÑÒ 9454-78 	5.6
	
ÃÎÑÒ 9651-84 	5.13
	
ÃÎÑÒ 10145-81  	5.14
	
ÃÎÑÒ 11150-88 	5.13
	
ÃÎÑÒ 12344-88 	5.1
	
ÃÎÑÒ 12345-88 	5.1
	
ÃÎÑÒ 12346-78 	5.1
	
ÃÎÑÒ 12347-77 	5.1
	
ÃÎÑÒ 12348-78 	5.1
	
ÃÎÑÒ 12349-83 	5.1
	
ÃÎÑÒ 12350-78 	5.1
	
ÃÎÑÒ 12351-81 	5.1
	
ÃÎÑÒ 12352-81 	5.1
	
ÃÎÑÒ 12354-81 	5.1
	
ÃÎÑÒ 12355-78 	5.1
	
ÃÎÑÒ 12356-81 	5.1
	
ÃÎÑÒ 12357-84 	5.1
	
ÃÎÑÒ 12359-81 	5.1
	
ÃÎÑÒ 20560-81 	5.1
	
ÃÎÑÒ 22536.0-87 	5.1
	
ÃÎÑÒ 22536.1-88 	5.1
	
ÃÎÑÒ 22536.2-87 	5.1
	
ÃÎÑÒ 22536.3-88 	5.1
	
ÃÎÑÒ 22536.4-88 	5.1
	
ÃÎÑÒ 22536.5-87 	5.1
	
ÃÎÑÒ 22536.7-88 	5.1
	
ÃÎÑÒ 22536.8-87 	5.1
	
ÃÎÑÒ 22536.9-88 	5.1
	
ÃÎÑÒ 22536.10-88 	5.1
	
ÃÎÑÒ 22536.11-87 	5.1
	
ÃÎÑÒ 22536.12-88 	5.1
	
ÃÎÑÒ 22536.14-88 	5.1
	
ÃÎÑÒ 26645-85 	3.4
	
ÑÒ ÑÝÂ 4559-84 	ââîäíàÿ ÷àñòü, 1.3
	
ÑÒ ÑÝÂ 4561-84 	ââîäíàÿ ÷àñòü, 1.3
	
ÑÒ ÑÝÂ 4563-84 
	ââîäíàÿ ÷àñòü, 1.3 	

ÂÍÅÑÅÍÀ ïîïðàâêà, îïóáëèêîâàííàÿ â ÈÓÑ N 3, 2002 ãîä

Ïîïðàâêà âíåñåíà þðèäè÷åñêèì áþðî "Êîäåêñ"

Íàñòîÿùèé ñòàíäàðò ðàñïðîñòðàíÿåòñÿ íà ñòàëüíûå îòëèâêè, èçãîòàâëèâàåìûå âñåìè ñïîñîáàìè ëèòüÿ èç íåëåãèðîâàííûõ è ëåãèðîâàííûõ êîíñòðóêöèîííûõ, ëåãèðîâàííûõ ñî ñïåöèàëüíûìè ñâîéñòâàìè ëèòåéíûõ ñòàëåé.

1. ÌÀÐÊÈ 

1.1. Äëÿ èçãîòîâëåíèÿ îòëèâîê ïðåäóñìîòðåíû ñëåäóþùèå ìàðêè ñòàëè: 

êîíñòðóêöèîííûå íåëåãèðîâàííûå: 

15Ë, 20Ë, 25Ë, 30Ë, 35Ë, 40Ë, 45Ë, 50Ë; 

êîíñòðóêöèîííûå ëåãèðîâàííûå: 

20ÃË, 35ÃË, 20ÃÑË, 30ÃÑË, 20Ã1ÔË, 20ÔË, 30ÕÃÑÔË, 45ÔË, 32Õ06Ë, 40ÕË, 20ÕÌË, 20ÕÌÔË, 20ÃÍÌÔË, 35ÕÌË, 30ÕÍÌË, 35ÕÃÑË, 35ÍÃÌË, 20ÄÕË, 08ÃÄÍÔË, 13ÕÍÄÔÒË, 12ÄÍ2ÔË, 12ÄÕÍ1ÌÔË, 23ÕÃÑ2ÌÔË, 12Õ7Ã3ÑË, 25Õ2ÃÍÌÔË, 27Õ5ÃÑÌË, 30Õ3Ñ3ÃÌË, 03Í12Õ5Ì3ÒË, 03Í12Õ5Ì3ÒÞË;

êîíñòðóêöèîííûå ëåãèðîâàííûå, ïðèìåíÿåìûå â äîãîâîðíî-ïðàâîâûõ îòíîøåíèÿõ ìåæäó ñòðàíàìè - ÷ëåíàìè ÑÝÂ: 

15ÃË, 30ÃË, 45ÃË, 70ÃË, 55ÑË, 40Ã1, 5ÔË, 15ÔË, 30ÕË, 25ÕÃË, 35ÕÃË, 50ÕÃË, 60ÕÃË, 70Õ2ÃË, 35ÕÃÔË, 40ÕÔË, 30ÕÌË, 40ÕÌË, 40ÕÍË, 40ÕÍ2Ë, 30ÕÃ1, 5ÌÔÐË, 75ÕÍÌÔË, 40ÃÒË, 20ÃÍÌÞË;

ëåãèðîâàííûå ñî ñïåöèàëüíûìè ñâîéñòâàìè: 

à) ìàðòåíñèòíîãî êëàññà

20Õ13Ë, 08Õ14ÍÄË, 09Õ16Í4ÁË, 09Õ17Í3ÑË, 10Õ12ÍÄË - êîððîçèîííî-ñòîéêèå; 20Õ5ÌË, 20Õ8ÂË, 40Õ9Ñ2Ë - æàðîñòîéêèå; 20Õ12ÂÍÌÔË - æàðîïðî÷íàÿ; 85Õ4Ì5Ô2Â6Ë (Ð6Ì5Ë), 90Õ4Ì4Ô2Â6Ë (Ð6Ì4Ô2Ë) - áûñòðîðåæóùèå;

á) ìàðòåíñèòíî-ôåððèòíîãî êëàññà 

15Õ13Ë - êîððîçèîííî-ñòîéêàÿ;

â) ôåððèòíîãî êëàññà 

15Õ25ÒË - êîððîçèîííî-ñòîéêàÿ; 

ã) àóñòåíèòíî-ìàðòåíñèòíîãî êëàññà

08Õ15Í4ÄÌË, 08Õ14Í7ÌË, 14Õ18Í4Ã4Ë - êîððîçèîííî-ñòîéêèå;

ä) àóñòåíèòíî-ôåððèòíîãî êëàññà 

12Õ25Í5ÒÌÔË, 16Õ18Í12Ñ4ÒÞË, 10Õ18ÍÇÃÇÄ2Ë - êîððîçèîííî-ñòîéêèå; 35Õ23Í7ÑË, 40Õ24Í12ÑË, 20Õ20Í14Ñ2Ë - æàðîñòîéêèå;

å) àóñòåíèòíîãî êëàññà

10Õ18Í9Ë, 12Õ18Í9ÒË, 10Õ18Í11ÁË, 07Õ17Í16ÒË, 12X18Í12Ì3ÒË - êîððîçèîííî-ñòîéêèå; 55Õ18Ã14Ñ2ÒË, 15Õ23Í18Ë, 20Õ25Í19Ñ2Ë, 18Õ25Í19ÑË, 45Õ17Ã13Í3ÞË - æàðîñòîéêèå; 35Õ18Í24Ñ2Ë, 31Õ19Í9ÌÂÁÒË, 12Õ18Í12ÁË, 08Õ17Í34Â5Ò3Þ2ÐË, 15Õ18Í22Â6Ì2ÐË, 20Õ21Í46Â8ÐË - æàðîïðî÷íûå; 110Ã13Ë, 110Ã13Õ2ÁÐË, 110Ã13ÔÒË, 130Ã14ÕÌÔÀË, 120Ã10ÔË - èçíîñîñòîéêèå;

ëåãèðîâàííûå ñî ñïåöèàëüíûìè ñâîéñòâàìè, ïðèìåíÿåìûå â äîãîâîðíî-ïðàâîâûõ îòíîøåíèÿõ ìåæäó ñòðàíàìè - ÷ëåíàìè ÑÝÂ: 

à) ìàðòåíñèòíî-ôåððèòíîãî êëàññà 

15Õ14ÍË, 08Õ12Í4ÃÑÌË - êîððîçèîííî-ñòîéêèå; 

á) àóñòåíèòíî-ôåððèòíîãî êëàññà 

12Õ21Í5Ã2ÑË, 12Õ21Í5Ã2ÑÒË, 12Õ21Í5Ã2ÑÌ2Ë, 12Õ19Í7Ã2ÑÀË, 12Õ21Í5Ã2ÑÀË, 07Õ18Í10Ã2Ñ2Ì2Ë; 15Õ18Í10Ã2Ñ2Ì2Ë, 15Õ18Í10Ã2Ñ2Ì2ÒË - êîððîçèîííî-ñòîéêèå.

Îáëàñòü ïðèìåíåíèÿ êîíñòðóêöèîííûõ ëåãèðîâàííûõ ñòàëåé ïðèâåäåíà â ïðèëîæåíèè 1, ëåãèðîâàííûõ ñî ñïåöèàëüíûìè ñâîéñòâàìè - â ïðèëîæåíèè 2.

1.2. Ñòàëü äîëæíà âûïëàâëÿòüñÿ â ïå÷àõ ñ îñíîâíîé ôóòåðîâêîé. Äîïóñêàåòñÿ âûïëàâêà ñòàëè â ïå÷àõ ñ êèñëîé ôóòåðîâêîé ïðè óñëîâèè âûïîëíåíèÿ òðåáîâàíèé íàñòîÿùåãî ñòàíäàðòà.

Ïðèìå÷àíèå. Âîçìîæíîñòü ïðèìåíåíèÿ êîíâåðòîðíîé ñòàëè äîëæíà áûòü óêàçàíà â êîíñòðóêòîðñêîé äîêóìåíòàöèè (ÊÄ) è (èëè) íîðìàòèâíî-òåõíè÷åñêîé äîêóìåíòàöèè (ÍÒÄ).

1.3. Õèìè÷åñêèé ñîñòàâ êîíñòðóêöèîííîé íåëåãèðîâàííîé è ëåãèðîâàííîé ñòàëè äîëæåí ñîîòâåòñòâîâàòü óêàçàííîìó â òàáë. 1, ëåãèðîâàííîé ñî ñïåöèàëüíûìè ñâîéñòâàìè - â òàáë. 2.

Òàáëèöà 1 

Ìàðêà ñòàëè 	
Ìàññîâàÿ äîëÿ ýëåìåíòà, %
	
Êîä ÎÊÏ 	Îáîçíà÷åíèå ïî ÃÎÑÒ 977 	Îáîçíà-
÷åíèå ïî ÑÒ ÑÝÂ 	Óãëåðîä 	Ìàðãàíåö 	Êðåìíèé 	Ôîñôîð 	Ñåðà 	Õðîì 	
  	  	  	  	  	  	íå áîëåå 	  	
Ñòàëè êîíñòðóêöèîííûå íåëåãèðîâàííûå

	15Ë 	52731
---------
51731
	0,12-0,20 	0,45-0,90 	0,20-0,52 	Ïî òàáë. 4 	Ïî òàáë. 4 	-

	20Ë 	-	0,17-0,25 	0,45-0,90 	0,20-0,52 	Òî æå 	Òî æå 	

	25Ë 	52821
----------
51821
	0,22-0,30 	0,45-0,90 	0,20-0,52 	"	"	-	

	30Ë 	-	0,27-0,35 	0,45-0,90 	0,20-0,52 	"	"	-	
411200
	35Ë 	52831
---------
51831
	0,32-0,40 	0,45-0,90 	0,20-0,52 	"	"	-

	40Ë 	52861
----------
51861
	0,37-0,45 	0,45-0,90 	0,20-0,52 	"	"	-	

	45Ë 	52862
----------
51862
	0,42-0,50 	0,45-0,90 	0,20-0,52 	"	"	-	

	50Ë 	-	0,47-0,55 	0,45-0,90 	0,20-0,52 	"	"	-
	
Ñòàëè êîíñòðóêöèîííûå ëåãèðîâàííûå

	20ÃË 	52763 	0,15-0,25 	1,20-1,60 	0,20-0,40 	0,040 	0,040 	-

	35ÃË 	52833 	0,30-0,40 	1,20-1,60 	0,20-0,40 	0,040 	0,040 	-

	20ÃÑË 	-	0,16-0,22 	1,00-1,30 	0,60-0,80 	0,030 	0,030 	-

	30ÃÑË 	52834 	0,25-0,35 	1,10-1,40 	0,60-0,80 	0,040 	0,040 	-
	
411220 	20Ã1ÔË 	55244
	0,16-0,25 	0,90-1,40 	0,20-0,50 	0,050 	0,050 	-
	
  	20ÔË
	55242 	0,14-0,25 	0,70-1,20 	0,20-0,52 	0,050 	0,050 	-

	30ÕÃÑÔË 	55142 	0,25-0,35 	1,00-1,50 	0,40-0,60 	0,050 	0,050 	0,30-0,50 	
  	45ÔË 	55243 	0,42-0,50 	0,40-0,90 	0,20-0,52 	Ïî òàáë. 4
	Ïî òàáë. 4 	-	
  	32Õ06Ë 
	-	0,25-0,35 	0,40-0,90 	0,20-0,40 	0,050 	0,050 	0,50-0,80 	
     
Ïðîäîëæåíèå òàáë. 1 

Ìàðêà ñòàëè 	
Ìàññîâàÿ äîëÿ ýëåìåíòà, %
	
Êîä ÎÊÏ 	Îáîçíà÷åíèå ïî ÃÎÑÒ 977 	Îáîçíà-
÷åíèå ïî ÑÒ ÑÝÂ 	Íèêåëü 	Ìîëèáäåí 	Âàíàäèé 	Ìåäü 	Òèòàí 	Áîð 	Àëþ-
ìèíèé 	

Ñòàëè êîíñòðóêöèîííûå íåëåãèðîâàííûå
	
  	15Ë
	52731
---------
51731
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	
  	20Ë
	-	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	
  	25Ë
	52821
----------
51821
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	
  	30Ë
	-	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	
411220 	35Ë 
	52831
---------
51831
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	
  	40Ë
	52861
----------
51861
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	
  	45Ë
	52862
----------
51862
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	
  	50Ë
	-	-	-	-	-	-	-	-	
Ñòàëè êîíñòðóêöèîííûå ëåãèðîâàííûå
	
  	20ÃË
	52763 	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	
  	35ÃË
	52833 	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	
  	20ÃÑË
	-	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	
  	30ÃÑË
	52834 	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	
411220 	20Ã1ÔË
	55244
	-
	-
	0,06-0,12
	-
	Íå áîëåå 0,05
	-
	-
	
  	20ÔË
	55242 	-
	-
	0,06-0,12
	-
	-
	-
	-
	
  	30ÕÃÑÔË
	55142 	-
	-
	0,06-0,12
	-
	-
	-
	-
	
  	45ÔË
	55243 	-
	-
	0,05-0,10
	-
	Íå áîëåå 0,03
	-
	-
	
  	32Õ06Ë 
	-	-	-	-	-	-	-	-	
     
Ïðîäîëæåíèå òàáë. 1 

Ìàðêà ñòàëè
	
Ìàññîâàÿ äîëÿ ýëåìåíòà, %	
Êîä ÎÊÏ 	Îáîçíà÷åíèå ïî ÃÎÑÒ 977 	Îáîçíà-
÷åíèå ïî 	Óãëåðîä 	Ìàðãàíåö 	Êðåìíèé 	Ôîñôîð 	Ñåðà 	Õðîì 	
  	  	ÑÒ ÑÝÂ 	  	  	  	íå áîëåå 	  	
  	
40ÕË
	
55111 	
0,35-0,45 	
0,40-0,90 	
0,20-0,40 	
0,040 	
0,040 	
0,80-1,10 	
  	20ÕÌË 	-	0,15-0,25 	0,40-0,90
	0,20-0,42
	0,040 	0,040 	0,40-0,70 	
  	20ÕÌÔË 	-	0,18-0,25 	0,60-0,90
	0,20-0,40
	0,025 	0,025 	0,90-1,20 	
  	20ÃÍÌÔË 	-	0,14-0,22
	0,70-1,20
	0,20-0,40
	0,030 	0,030 	Íå áîëåå 0,30
	
  	35ÕÌË 	55432 	0,30-0,40
	0,40-0,90
	0,20-0,40
	0,040 	0,040 	0,80-1,10 	
  	30ÕÍÌË 	55711 	0,25-0,35 	0,40-0,90
	0,20-0,40
	0,040 	0,040 	1,30-1,60 	
  	35ÕÃÑË 	55812 	0,30-0,40 	1,00-1,30
	0,60-0,80
	0,040 	0,040 	0,60-0,90 	
  	35ÍÃÌË 	-	0,32-0,42
	0,80-1,20 	0,20-0,40
	0,040 	0,040 	-	
  	20ÄÕË 	-	0,15-0,25
	0,50-0,80 	0,20-0,40
	0,040 	0,040 	0,80-1,10 	
  	08ÃÄÍÔË 	55781 	Íå áîëåå 0,10
	0,60-1,00 	0,15-0,40 	0,035 	0,035 	-	
411220 	13ÕÍÄÔÒË 	55782 	Íå áîëåå 0,16
	0,40-0,90
	0,20-0,40
	0,030 	0,030 	0,15-0,40 	
  	12ÄÍ2ÔË 	55783 	0,08-0,16 	0,40-0,90
	0,20-0,40
	0,035 	0,035 	-	
  	12ÄÕÍ1ÌÔË 	55761 	0,10-0,18 	0,30-0,55
	0,20-0,40
	0,030 	0,030 	1,20-1,70 	
  	23ÕÃÑ2ÌÔË 	55451 	0,18-0,24 	0,50-0,80
	1,80-2,00 	0,025 	0,025 	0,60-0,90 	
  	12Õ7Ã3ÑË 	-	0,10-0,15 	3,00-3,50
	0,80-1,20 	0,020 	0,020 	7,00-7,50 	
  	25Õ2ÃÍÌÔË 	-	0,22-0,30 	0,70-1,10
	0,30-0,70
	0,025 	0,025 	1,40-2,00 	
  	27Õ5ÃÑÌË 	-	0,24-0,28 	0,90-1,20
	0,90-1,20 	0,020 	0,020 	5,00-5,50 	
  	30Õ3Ñ3ÃÌË 	-	0,29-0,33 	0,70-1,20
	2,80-3,20 	0,020 	0,020 	2,80-3,20 	
  	03Í12Õ5Ì3ÒË 	-	0,01-0,04 	Íå áîëåå 0,20
	Íå áîëåå 0,20
	0,015 	0,015 	4,50-5,00 	
  	03Í12Õ5Ì3ÒÞË 	-	0,01-0,04 	Íå áîëåå 0,20 	Íå áîëåå 0,20 	0,015 	0,015 	4,50-5,00 	
     
Ïðîäîëæåíèå òàáë. 1 

Ìàðêà ñòàëè 	
Ìàññîâàÿ äîëÿ ýëåìåíòà, %
	
Êîä ÎÊÏ 	Îáîçíà÷åíèå ïî ÃÎÑÒ 977 	Îáîçíà-
÷åíèå ïî ÑÒ ÑÝÂ 	Íèêåëü 	Ìîëèá-
äåí 	Âàíàäèé 	Ìåäü 	Òèòàí 	Áîð 	Àëþ-
ìèíèé 	

40ÕË
	
55111 	
-	
-	
-	
-	
-	
-	
-	

	20ÕÌË 	-	-	0,40-0,60 	-	-	-	-	-	

	20ÕÌÔË 	-	-	0,50-0,70 	0,20-0,30 	-	-	-	-	

	20ÃÍÌÔË 	-	0,70-1,00 	0,15-0,25 	0,06-0,12 	-	-	-	-	

	35ÕÌË 	55432 	-	0,20-0,30 	-	-	-	-	-	

	30ÕÍÌË 	55711 	1,30-1,60 	0,20-0,30 	-	-	-	-	-	

	35ÕÃÑË 	55812 	-	-	-	-	-	-	-	

	35ÍÃÌË 	-	0,80-1,20 	0,15-0,25 	-	-	-	-	-	

	20ÄÕË 	-	-	-	-	1,40-1,60 	-	-	-	

	08ÃÄÍÔË 	55781 	1,15-1,55 	-
	Ïî ðàñ÷åòó 0,10
	0,80-1,20 	-	-	-	
411220
	13ÕÍÄÔÒË 	55782 	1,20-1,60 	-	0,06-0,12 	0,65-0,90 	0,04-0,10 	-	-	

	12ÄÍ2ÔË 	55783 	1,80-2,20 	-	0,08-0,15 	1,20-1,50 	-	-	-	

	12ÄÕÍ1ÌÔË 	55761 	1,40-1,80 	0,20-0,30 	0,08-0,15 	0,40-0,65 	-	-	-	

	23ÕÃÑ2ÌÔË 	55451 	-	0,25-0,30 	0,10-0,15 	-	-	-	-	

	12Õ7Ã3ÑË 	-	-	-	-	-	-	-	-	

	25Õ2ÃÍÌÔË 	-	0,30-0,90 	0,20-0,50 	0,04-0,20 	-	-	-	-	

	27Õ5ÃÑÌË 	-	-	0,55-0,60 	-	-	-	-	-	

	30Õ3Ñ3ÃÌË 	-	-	0,50-0,60 	-	-	-	-	-	

	03Í12Õ5Ì3ÒË 	-	12,00-12,50 	2,50-3,00 	-	-	0,70-0,90 	-	-	

	03Í12Õ5Ì3ÒÞË 	-	12,00-12,50 	2,50-3,00 	-	-	0,70-0,90 	-	0,25-0,45 	
     
Ïðîäîëæåíèå òàáë. 1 

Ìàðêà ñòàëè
	
Ìàññîâàÿ äîëÿ ýëåìåíòà, %	
Êîä ÎÊÏ 	Îáîçíà÷åíèå ïî ÃÎÑÒ 977 	Îáîçíà-
÷åíèå ïî 	Óãëåðîä 	Ìàðãàíåö 	Êðåìíèé 	Ôîñôîð 	Ñåðà 	Õðîì 	
  	  	ÑÒ ÑÝÂ 	  	  	  	íå áîëåå 	  	

Ñòàëè êîíñòðóêöèîííûå ëåãèðîâàííûå, ïðèìåíÿåìûå â äîãîâîðíî-ïðàâîâûõ îòíîøåíèÿõ ìåæäó ñòðàíàìè - ÷ëåíàìè ÑÝÂ
	
  	15ÃË 	52711 	0,12-0,18 	0,70-1,00 	0,30-0,60 	0,040 	0,040 	-
	
  	30ÃË
	52832 	0,25-0,32 	1,40-1,70 	0,20-0,50 	0,040 	0,040 	-	
  	45ÃË
	52864 	0,40-0,50 	0,80-1,20 	0,20-0,50 	0,040 	0,040 	-	
  	70ÃË
	51931 	0,65-0,80 	1,10-1,60 	0,20-0,50 	0,045 	0,045 	-	
  	55ÑË
	51891 	0,52-0,60 	0,50-0,80 	0,50-0,70 	0,045 	0,045 	-	
  	40Ã1, 5ÔË 	55241 	0,35-0,45 	1,60-1,90 	0,20-0,50
	0,040 	0,040 	-	
  	15ÕË
	55115 	0,12-0,18 	0,40-0,60 	0,20-0,50 	0,040 	0,040 	0,50-0,80 	
  	30ÕË
	55116 	0,25-0,35 	0,50-0,90 	0,20-0,50 	0,040 	0,040 	0,50-0,80 	
  	25ÕÃË
	55117 	0,20-0,30 	0,85-1,15 	0,20-0,50 	0,040 	0,040 	0,90-1,30 	
  	35ÕÃË
	55118 	0,30-0,45 	0,60-0,90 	0,50-0,75 	0,040 	0,040 	0,50-0,80 	
411220 	50ÕÃË
	55114 	0,45-0,60 	0,50-0,90 	0,20-0,50 	0,040 	0,040 	0,60-0,90 	
  	60ÕÃË
	55112 	0,50-0,65 	0,90-1,30 	0,20-0,50 	0,050 	0,050 	0,90-1,30 	
  	70Õ2ÃË
	55113 	0,60-0,75 	0,80-1,20 	0,20-0,50 	0,050 	0,050 	1,80-2,20 	
  	35ÕÃÔË
	55141 	0,28-0,38 	1,00-1,40 	0,20-0,50 	0,040 	0,040 	0,20-0,60 	
  	40ÕÔË
	55181 	0,35-0,45 	0,50-0,80 	0,20-0,50 	0,040 	0,040 	1,00-1,40 	
  	30ÕÌË
	55433 	0,25-0,35 	0,50-0,80 	0,20-0,50 	0,040 	0,040 	0,80-1,20 	
  	40ÕÌË
	55434 	0,38-0,45 	0,50-0,80 	0,20-0,50 	0,040 	0,040 	0,80-1,20 	
  	40ÕÍË
	55811 	0,35-0,45 	0,40-0,90 	0,20-0,50 	0,040 	0,040 	0,50-0,80 	
  	40ÕÍ2Ë
	55813 	0,35-0,45 	0,60-0,90 	0,20-0,50 	0,045 	0,045 	0,40-0,70 	
  	30ÕÃ1, 5ÌÔÐË
	55471 	0,25-0,32 	1,40-1,80 	0,40-0,60 	0,030 	0,025 	0,50-1,00 	
     
Ïðîäîëæåíèå òàáë. 1 

Ìàðêà ñòàëè 	
Ìàññîâàÿ äîëÿ ýëåìåíòà, %
	
Êîä ÎÊÏ 	Îáîçíà÷åíèå ïî ÃÎÑÒ 977 	Îáîçíà-
÷åíèå ïî ÑÒ ÑÝÂ 	Íèêåëü 	Ìîëèá-
äåí 	Âàíàäèé 	Ìåäü 	Òèòàí 	Áîð 	Àëþ-
ìèíèé 	

Ñòàëè êîíñòðóêöèîííûå ëåãèðîâàííûå, ïðèìåíÿåìûå â äîãîâîðíî-ïðàâîâûõ îòíîøåíèÿõ ìåæäó ñòðàíàìè-÷ëåíàìè ÑÝÂ
	
  	15ÃË 	52711 	-
	-	-
	-
	-
	-
	-
	
  	30ÃË 	52832 	-
	-	-
	-
	-
	-
	-
	
  	45ÃË 	52864 	-
	-	-	-
	-
	-
	-
	
  	70ÃË 	51931 	-
	-	-	-
	-
	-
	-
	
  	55ÑË 	51891 	-
	-	-	-
	-
	-
	-
	
  	40Ã1, 5ÔË 	55241 	-
	-	0,10-0,20 	-
	-
	-
	-
	
  	15ÕË 	55115 	-
	-	-	-
	-
	-
	-
	
  	30ÕË 	55116 	-
	-	-	-
	-
	-
	-
	
  	25ÕÃË 	55117 	-
	-	-	-
	-
	-
	-
	
  	35ÕÃË 	55118 	-
	-	-	-
	-
	-
	-
	
411220
	50ÕÃË 	55114 	-	-	-	-	-	-	-	
  	60ÕÃË 	55112 	-
	-	-	-
	-
	-
	-
	
  	70Õ2ÃË
	55113 	-
	-	-	-
	-
	-
	-
	
  	35ÕÃÔË
	55141 	-	-	0,10-0,25 	-	-	-	-	
  	40ÕÔË
	55181 	-	-	0,15-0,30 	-	-	-	-	
  	30ÕÌË
	55433 	-	0,20-0,30 	-	-	-	-	-	
  	40ÕÌË 	55434 	-
	0,20-0,30 	-	-	-	-	-	
  	40ÕÍË
	55811 	1,00-1,50 	-	-	-	-	-	-	
  	40ÕÍ2Ë
	55813 	1,60-2,00 	-	-	-	-	-	-	
  	30ÕÃ1, 5ÌÔÐË 
	55471 	-	0,40-0,60 	0,20-0,40 	-	-	0,006-0,010 	-	
     
Ïðîäîëæåíèå òàáë. 1 

Ìàðêà ñòàëè
	
Ìàññîâàÿ äîëÿ ýëåìåíòà, %	
Êîä ÎÊÏ 	Îáîçíà÷åíèå ïî ÃÎÑÒ 977 	Îáîçíà-
÷åíèå 	Óãëåðîä 	Ìàðãàíåö 	Êðåìíèé 	Ôîñôîð 	Ñåðà 	Õðîì 	
  	  	ïî ÑÒ ÑÝÂ 	  	  	  	íå áîëåå 	  	

75ÕÍÌÔË 	
55762 	
0,70-0,85
	
0,60-0,90 	
0,20-0,50 	
0,050 	
0,050 	
1,30-1,70 	
411220 	40ÃÒË
	55771 	0,34-0,42 	1,20-1,60 	0,20-0,50 	0,045 	0,045 	-	
  	20ÃÍÌÞË 
	55772 	0,16-0,23 	1,10-1,60 	0,20-0,50 	0,035 	0,035 	-	
     
Ïðîäîëæåíèå òàáë. 1 

Ìàðêà ñòàëè
	
Ìàññîâàÿ äîëÿ ýëåìåíòà, %	
Êîä ÎÊÏ 	Îáîçíà÷åíèå ïî ÃÎÑÒ 977 	Îáîçíà-
÷åíèå ïî ÑÒ ÑÝÂ 	Íèêåëü 	Ìîëèáäåí 	Âàíàäèé 	Ìåäü 	Òèòàí 	Áîð 	Àëþìèíèé 	
  	
75ÕÍÌÔË 	
55762 	
0,50-0,80 	
0,40-0,60
	
0,10-0,25 	
-	
-	
-	
-	
411220 	40ÃÒË 	55771 	-
	-
	-	-	0,02-0,10 	-	-	
  	20ÃÍÌÞË 	55772 	0,30-0,50 	0,15-0,30 	-	-	-	-	Íå ìåíåå 0,01 	

Ïðèìå÷àíèÿ: 

1. Íàëè÷èå ýëåìåíòîâ, íå ÿâëÿþùèõñÿ ëåãèðóþùèìè, èõ äîïóñêàåìîå ñîäåðæàíèå è íåîáõîäèìîñòü êîíòðîëÿ óñòàíàâëèâàåòñÿ â ÊÄ è (èëè) ÍÒÄ. 

2. Ïî òðåáîâàíèþ ïîòðåáèòåëÿ ñîäåðæàíèå ñåðû è ôîñôîðà â ëåãèðîâàííûõ êîíñòðóêöèîííûõ ñòàëÿõ ìîæåò áûòü óñòàíîâëåíî íå áîëåå 0,030%. 

3. Ïðè âûïëàâêå ëåãèðîâàííîé ñòàëè â ïå÷àõ ñ êèñëîé ôóòåðîâêîé äîïóñòèìàÿ ìàññîâàÿ äîëÿ ñåðû è ôîñôîðà ìîæåò áûòü óâåëè÷åíà íà 0,010% êàæäîãî ïðè óñëîâèè îáåñïå÷åíèÿ îñòàëüíûõ òðåáîâàíèé íàñòîÿùåãî ñòàíäàðòà. 

4. Äëÿ ñòàëè ìàðêè 40ÕÍË äîïóñêàåòñÿ ââåäåíèå òèòàíà äî 0,15% ñ öåëüþ ïîâûøåíèÿ åå ìåõàíè÷åñêèõ ñâîéñòâ. 

5. Äëÿ ñòàëåé ìàðîê 15Ë, 25Ë, 35Ë, 40Ë, 45Ë äàíî îáîçíà÷åíèå ïî ÑÒ ÑÝÂ 4559-84, äëÿ îñòàëüíûõ ñòàëåé - ïî ÑÒ ÑÝÂ 4561-84.

Òàáëèöà 2 

	
	
Ìàðêà ñòàëè
	
Ìàññîâàÿ äîëÿ ýëåìåíòà, %	
Êëàññ ñòàëè 	Êîä
ÎÊÏ 	Îáîçíà÷åíèå ïî ÃÎÑÒ 977 	Îáîç-
íà÷å-
íèå ïî ÑÒ ÑÝÂ 4563-84 	Óãëå-
ðîä 	Êðåì-
íèé 	Ìàð-
ãà-
íåö 	Õðîì 	Íè-
êåëü 	Ìî-
ëèá-
äåí 	Âàíà-
äèé 	Âîëü-
ôðàì 	Òè-
òàí 	Íèî-
áèé 	Áîð 	Àçîò 	Àëþ-
ìè-
íèé 	Ìåäü 	Öå-
ðèé 	Ñå-
ðà 	Ôîñ-
ôîð 	
  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	íå áîëåå 	

Ñòàëè ëåãèðîâàííûå ñî ñïåöèàëüíûìè ñâîéñòâàìè
	
  	  	20Õ13Ë
	58113 	0,16-0,25
	0,20-0,80 	0,30-0,80 	12,0-14,0 	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,025 	0,030 	
  	  	08Õ14ÍÄË
	-	Íå áî-
ëåå 0,08
	Íå áî-
ëåå 0,40
	0,50-0,80 	13,0-14,5 	1,20-1,60 	-	-	-	-	-	-	-	-	0,80-1,20 	-	0,025 	0,025 	
  	  	09Õ16Í4ÁË
	-	0,05-0,13
	0,20-0,60 	0,30-0,60 	15,0-17,0 	3,50-4,50 	-	-	-	-	0,05-0,20 	-	-	-	-	-	0,025 	0,030 	
  	  	09Õ17Í3ÑË
	-	0,05-0,12
	0,80-1,50 	0,30-0,80 	15,0-18,0 	2,80-3,80 	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,030 	0,035 	
Ìàðòåí-
ñèòíûé 	411240 	20Õ5ÌË
	-	0,15-0,25
	0,35-0,70 	0,40-0,60 	4,0-6,5 	-	0,40-0,65 	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,040 	0,040 	
  	  	20Õ8ÂË
	-	0,15-0,25
	0,30-0,60 	0,30-0,50 	7,5-9,0 	-	-	-	1,25-1,75 	-	-	-	-	-	-	-	0,035 	0,040 	
  	  	40Õ9Ñ2Ë
	-	0,35-0,50
	2,00-3,00 	0,30-0,70 	8,0-10,0 	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,030 	0,035 	
  	  	20Õ12ÂÍÌÔË
	-	0,17-0,23
	0,20-0,60 	0,50-0,90 	10,5-12,5 	0,50-0,90 	0,50-0,70 	0,15-0,30 	0,70-1,10 	-	-	-	-	-	-	-	0,025 	0,030 	
  	  	10Õ12ÍÄË
	-	Íå áî-
ëåå 0,10
	0,17-0,40 	0,20-0,60 	12,0-13,0 	1,00-1,50 	-	-	-	-	-	-	-	-	0,80-1,10 	-	0,025 	0,025 	

Ìàðòåíñèòíî -ôåððèòíûé 
	
411240 	
15Õ13Ë 	
58112 	
Íå áî-
ëåå 0,15 	
0,20-0,80 	
0,30-0,80 	
12,0-14,0 	
-	
-	
-	
-	
-	
-	
-	
-	
-	
-	
-	
0,025 	
0,030 	

Ôåððèòíûé 	
411240 	
15Õ25ÒË
	
-	
0,10-0,20 	
0,50-1,20 	
0,50-1,80 	
23,0-27,0 	
-	
-	
-	
-	
0,40-0,80 	
-	
-	
-	
-	
-	
-	
0,030 	
0,035 	
  	  	
08Õ15Í4ÄÌË
	
-	
Íå áî-
ëåå 0,08
	
Íå áî-
ëåå 0,40 	
1,00-1,50 	
14,0-16,0 	
3,50-3,90 	
0,30-0,45 	
-	
-	
-	
-	
-	
-	
-	
1,00-1,40 	
-	
0,025 	
0,025 	
Àóñòåíèòíî -ìàðòåíñèòíûé 	411240 	08Õ14Í7ÌË
	-	Íå áî-
ëåå 0,08
	0,20-0,75 	0,30-0,90 	13,0-15,0 	6,00-8,50 	0,50-1,00 	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,030 	0,030 	
  	  	14Õ18Í4Ã4Ë 	-	Íå áî-
ëåå 0,14 	0,20-1,00 	4,00-5,00 	16,0-20,0 	4,00-5,00 	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,030 	0,035 	
  	  	
12Õ25Í5ÒÌÔË 	
-	
Íå áî-
ëåå 0,12
	
0,20-1,00 	
0,30-0,80 	
23,5-26,0 	
5,00-6,50 	
0,06-0,12 	
0,07-0,15 	
-
	
0,08-0,20 	
-	
-	
0,08-0,20 	
-	
-	
-	
0,030 	
0,030 	
  	  	16Õ18Í12Ñ4ÒÞË
	-	0,13-0,19 	3,80-4,50 	0,50-1,00 	17,0-19,0 	11,00-13,00 	-
	-	-	0,40-0,70
	-
	-
	-	0,13-0,35 	-	-	0,030 	0,030 	
Àóñòåíèòíî -ôåððèòíûé 	411240 	35Õ23Í7ÑË 	-	Íå áî-
ëåå 0,35 	0,50-1,20 	0,50-0,85 	21,0-25,0 	6,00-8,00 	-	-	-	-
	-	-	-	-	-	-	0,035 	0,035 	
  	  	40Õ24Í12ÑË 	-	Íå áî-
ëåå 0,40
	0,50-1,50 	0,30-0,80 	22,0-26,0 	11,00-13,00 	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,030 	0,035 	
  	  	20Õ20Í14Ñ2Ë 	-	Íå áî-
ëåå 0,20 	2,00-3,00 	Íå áî-
ëåå 1,50
	19,0-22,0 	12,00-15,00 	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,025 	0,035 	
  	  	10Õ18Í3Ã3Ä2Ë 	-	Íå áî-
ëåå 0,10 	Íå áî-
ëåå 0,60 	2,30-3,00 	13,0-19,0 	3,00-3,50 	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	1,80-2,20 	-
	0,030 	0,030 	
  	  	
10Õ18Í9Ë 	
58762
58511 	
Íå áî-
ëåå 0,14
	
0,20-1,00 	
1,00-2,00 	
17,0-20,0 	
8,00-11,00 	
-	
-	
-	
-	
-	
-	
-	
-	
-	
-	
0,030 	
0,035 	
  	  	12Õ18Í9ÒË 	58561 	Íå áî-
ëåå 0,12
	0,20-1,00 	1,00-2,00 	17,0-20,0 	8,00-11,00 	-
	-
	-
	Îò (5õÑ) äî 0,70
	-	-
	-
	-
	-	-
	0,030 	0,035 	
  	  	10Õ18Í11ÁË 	-	Íå áî-
ëåå 0,10
	0,20-1,00 	1,00-2,00 	17,0-20,0 	8,00-12,00 	-
	-
	-
	-	0,45-0,90
	-	-	-
	-	-
	0,030 	0,035 	
  	  	07Õ17Í16ÒË 	-	0,04-0,10
	0,20-0,60 	1,00-2,00 	16,0-18,0 	15,00-17,00 	-
	-
	-	0,005-0,150
	-	-	-	-	-	-	0,020 	0,035 	
Àóñòå-
íèòíûé 	411240 	12Õ18Í12Ì3ÒË 	-	Íå áî-
ëåå 0,12
	0,20-1,00 	1,00-2,00 	16,0-19,0 	11,00-13,00 	3,00-4,00
	-	-	Îò (5õÑ) äî 0,70
	-	-	-	-	-	-	0,030 	0,035 	

	55Õ18Ã14Ñ2ÒË 	-	0,45-0,65 	1,50-2,50 	12,00-16,00
	16,0-19,0 	-
	-	-	-	0,10-0,30
	-	-	-	-	-	-	0,030 	0,040 	

	15Õ23Í18Ë 	-	0,10-0,20
	0,20-1,00 	1,00-2,00 	22,0-25,0 	17,00-20,00 	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,030 	0,030 	

	20Õ25Í19Ñ2Ë 	-	Íå áî-
ëåå 0,20
	2,00-3,00 	0,50-1,50 	23,0-27,0 	18,00-20,0
	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,030 	0,035 	

	18Õ25Í19ÑË 	-	Íå áî-
ëåå 0,18
	0,80-2,00 	0,70-1,50 	22,0-26,0 	17,00-21,00 	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,030 	0,035 	

	45Õ17Ã13Í3ÞË 	-	0,40-0,50
	0,80-1,50 	12,00-15,00 	16,0-18,0 	2,50-3,50 	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	0,60-1,00 	-
	-
	0,030 	0,035 	
  	  	35Õ18Í24Ñ2Ë
	-	0,30-0,40
	2,00-3,00 	Íå áî-
ëåå 1,50
	17,0-20,00 	23,00-25,00 	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,030 	0,035 	
  	  	31Õ19Í9ÌÂÁÒË
	-	0,26-0,35
	Íå áî-
ëåå 0,80
	0,80-1,50 	18,0-20,0 	8,00-10,00
	1,00-1,50 	-	1,00-1,50 	0,20-0,50 	0,20-0,50 	-	-	-	-	-	0,020 	0,035 	
  	  	12Õ18Í12ÁË
	-	Íå áî-
ëåå 0,12
	Íå áî-
ëåå 0,55
	0,50-1,00 	17,0-19,0 	11,0-13,00 	-	-	-	-	0,70-1,10 	-	-	-	-	-	0,025 	0,020 	
  	411240
	08Õ17Í34Â5Ò3Þ2ÐË
	-	Íå áî-
ëåå 0,08
	0,20-0,50 	0,30-0,60 	15,0-18,0 	32,00-35,00 	-	-	4,50-5,50 	2,60-3,20 	-	Íå áî-
ëåå 0,05
	-	1,70-2,10 	-	Íå áî-
ëåå 0,01
	0,010 	0,010 	
  	  	15Õ18Í22Â6Ì2ÐË
	-	0,10-0,20
	0,20-0,60 	0,30-0,60 	16,0-18,0 	20,00-24,00 	2,00-3,00
	-	5,00-7,00 	-	-	Íå áî-
ëåå 0,01
	-	-	-	-	0,030 	0,035 	
  	  	20Õ21Í46Â8ÐË
	-	0,10-0,25
	0,20-0,80
	0,30-0,80 	19,0-22,0 	43,00-48,00 	-	-	7,00-9,00 	-	-	Íå áî-
ëåå 0,06
	-	-	-	-	0,035 	0,040 	
	  	
110Ã13Ë
	
-	
0,90-1,50 	
0,30-1,00 	
11,50-15,00
	
Íå áî-
ëåå 1,0
	
Íå áî-
ëåå 1,0 	
-	
-	
-	
-	
-	
-	
-	
-	
-	
-	
0,050 	
0,120 	
  	  	110Ã13Õ2ÁÐË
	-	0,90-1,50 	0,30-1,00
	11,50-14,50 	1,0-2,0
	Íå áîëåå 0,50
	-	-	-	-	0,08-0,12 	0,001-0,006 	-
	-	-	-	0,050 	0,120 	
  	  	110Ã13ÔÒË
	-	0,90-1,30 	0,40-0,90 	11,50-14,50
	-	-	-	0,10-0,30 	-	0,01-0,05 	-	-	-	-	-	-	0,050 	0,120 	
  	411250 	130Ã14ÕÌÔÀË
	-	1,20-1,40 	Íå áî-
ëåå 0,60
	12,50-15,00 	1,0-1,5 	Íå áîëåå 1,00 	0,20-0,30 	0,08-0,12 	-	-	-	-	0,025-0,050 	-	-	-	0,050 	0,070 	
  	  	120Ã10ÔË
	-	0,90-1,40 	0,20-0,90 	8,50-12,00 	Íå áî-
ëåå 1,00 	Íå áî-
ëåå 1,00 	-	0,03-0,12 	-	Íå áî-
ëåå 0,15 	Íå áî-
ëåå 0,01 	-	Íå áî-
ëåå 0,03 	-	Íå áî-
ëåå 0,7 	-	0,050 	0,120 	
  	  	
85Õ4Ì5Ô2Â6Ë
(Ð6Ì5Ë)
	
-	
0,82-0,90 	
Íå áî-
ëåå 0,50 	
Íå áî-
ëåå 0,50
	
3,8-4,4
	
Íå áî-
ëåå 0,40 	
4,80-5,30 	
1,70-2,10 	
5,50-6,50 	
-	
-	
-	
-	
-	
-	
-	
0,025 	
0,030 	
Ìàðòåí-
ñèòíûé 	411260 	90Õ4Ì4Ô2Â6Ë
(Ð6Ì4Ô2Ë)
	-	0,85-0,95 	0,20-0,40 	0,40-0,70 	3,0-4,0 	-	3,00-4,00 	2,00-2,60 	5,00-7,00 	-	-	-	-	-	-	-	0,040 	0,040 	

Ñòàëè ëåãèðîâàííûå ñî ñïåöèàëüíûìè ñâîéñòâàìè, ïðèìåíÿåìûå â äîãîâîðíî-ïðàâîâûõ îòíîøåíèÿõ ìåæäó ñòðàíàìè - ÷ëåíàìè ÑÝÂ
	
Ìàðòåíñèòíî -ôåððèòíûé 	411240 	15Õ14ÍË 	58411 	Íå áî-
ëåå 0,15
	Íå áî-
ëåå 0,60
	0,40-0,90 	12,0-15,0 	0,70-1,20 	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,035 	0,035 	
  	  	08Õ12Í4ÃÑÌË
	58711 	Íå áî-
ëåå 0,08 	Íå áîëåå 1,00 	Íå áîëåå1,50 	11,5-13,5 	3,50-5,00 	Íå áî-
ëåå 1,00 	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,035 	0,035 	
  	  	
12Õ21Í5Ã2ÑË
	
58451 	
Íå áî-
ëåå 0,12
	
Íå áî-
ëåå 1,50 	
Íå áî-
ëåå 2,00
	
20,0-22,0 	
4,50-6,00 	
-	
-	
-	
-	
-	
-	
-	
-	
-	
-	
0,035 	
0,045 	
  	  	12Õ21Í5Ã2ÑÒË 	58461 	Íå áî-
ëåå 0,12
	Íå áî-
ëåå 1,50 	Íå áî-
ëåå 2,00
	20,0-22,0 	4,50-6,00 	-	-	-	Îò (4õÑ) äî 0,70 	-	-	-	-	-	-	0,035 	0,045 	
  	  	12Õ21Í5Ã2ÑÌ2Ë 	58761 	Íå áî-
ëåå 0,12
	Íå áî-
ëåå 1,50 	Íå áî-
ëåå 2,00
	20,0-22,0 	4,50-6,00 	1,80-2,20 	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,035 	0,045 	
  	  	12Õ19Í7Ã2ÑÀË 	58462 	Íå áî-
ëåå 0,12
	Íå áî-
ëåå 1,50 	Íå áî-
ëåå 2,00
	18,0-20,0 	6,00-8,00 	-	-	-	-	-	-	0,10-0,20 	-	-	-	0,040 	0,040
	
Àóñòåíèòíî -ôåððèòíûé 	411240 	12Õ21Í5Ã2ÑÀË 	58463 	Íå áî-
ëåå 0,12
	Íå áî-
ëåå 1,50 	Íå áî-
ëåå 2,00
	20,0-22,0 	4,00-6,00 	-	-	-	-	-	-	0,10-0,20 	-	-	-	0,040 	0,040
	
  	  	07Õ18Í10Ã2Ñ2
Ì2Ë 	58763 	Íå áî-
ëåå 0,07
	Íå áî-
ëåå 2,00 	Íå áî-
ëåå 2,00
	17,0-19,0 	9,00-12,00 	2,00-2,50 	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,040 	0,040
	
  	  	15Õ18Í10Ã2Ñ2
Ì2Ë 	58764 	Íå áî-
ëåå 0,15
	Íå áîëåå 2,00 	Íå áî-
ëåå 2,00
	17,0-19,0 	9,00-12,00 	2,00-2,50 	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,040 	0,040
	
  	  	15Õ18Í10Ã2Ñ2
Ì2ÒË 	58765 	Íå áî-
ëåå 0,15
	Íå áî-
ëåå 2,00 	Íå áî-
ëåå 2,00
	17,0-19,0 	9,00-12,00 	2,00-2,50 	-	-	Îò 5õ
õ(Ñ-0,03) äî 0,80 	-	-	-	-	-	-	0,040 	0,040 	

Ïðèìå÷àíèÿ:
	
1. Íàëè÷èå ýëåìåíòîâ, íå ÿâëÿþùèõñÿ ëåãèðóþùèìè, èõ äîïóñêàåìîå ñîäåðæàíèå è íåîáõîäèìîñòü êîíòðîëÿ óñòàíàâëèâàþò â ÊÄ è (èëè) ÍÒÄ.
	
2. Â ñòàëè ìàðêè 20Õ5ÌË ìîëèáäåí ìîæåò áûòü çàìåíåí òèòàíîì â êîëè÷åñòâå íå áîëåå 0,1% ïðè óñëîâèè ðàáîòû äåòàëåé ïðè òåìïåðàòóðå íå áîëåå 425°Ñ.
	
3. Â ñòàëè ìàðêè 10Õ18Í9Ë ïðè íåîáõîäèìîñòè îáåñïå÷åíèÿ áîëüøåé ñòîéêîñòè ïðîòèâ ìåæêðèñòàëëèòíîé êîððîçèè ñîäåðæàíèå óãëåðîäà ìîæåò áûòü óñòàíîâëåíî íå áîëåå 0,07%.
	
4. Â ñòàëè ìàðêè 20Õ13Ë äîïóñêàåòñÿ ïðè âûïëàâêå â èíäóêöèîííîé ïå÷è ïîâûøåíèå ìàññîâîé äîëè ñåðû äî 0,030%.
	
5. Â ñòàëè ìàðêè 12Õ18Í12ÁË ñóììàðíàÿ ìàññîâàÿ äîëÿ ñåðû è ôîñôîðà äîëæíà áûòü íå áîëåå 0,040%.
	
6. Â ñòàëè ìàðîê 12Õ21Í5Ã2ÑÒË è 15Õ18Í10Ã2Ñ2Ì2ÒË äîïóñêàåòñÿ äëÿ ñòàáèëèçàöèè âìåñòî òèòàíà èñïîëüçîâàòü íèîáèé ñ òàíòàëîì â êîëè÷åñòâå îò (8õÑ) äî 1,20%.
	
7. Â ñòàëè ìàðîê 08Õ17Í34Â5Ò3Þ2ÐË, 15Õ18Í22Â6Ì2ÐË, 20Õ21Í46Â8ÐË ñîäåðæàíèå è íåîáõîäèìîñòü êîíòðîëÿ áîðà è öåðèÿ óñòàíàâëèâàåòñÿ â ÊÄ è ÍÒÄ.	

Ïðèìåðû óñëîâíîãî îáîçíà÷åíèÿ ñòàëåé: 

25Ë ÃÎÑÒ 977-88

23ÕÃÑ2ÌÔË ÃÎÑÒ 977-88

20Õ25Í19Ñ2Ë ÃÎÑÒ 977-88  

Ïðèìåðû óñëîâíîãî îáîçíà÷åíèÿ ñòàëåé äëÿ îòëèâîê, ïðåäíàçíà÷åííûõ äëÿ èçäåëèé, ïîäëåæàùèõ ïðèåìêå ïðåäñòàâèòåëåì çàêàç÷èêà: 

25Ë Ê20 ÃÎÑÒ 977-88

23ÕÃÑ2ÌÔË ÊÒ 110 ÃÎÑÒ 977-88  

Â îáîçíà÷åíèè ìàðîê ñòàëè ïåðâûå öèôðû óêàçûâàþò ñðåäíþþ èëè ìàêñèìàëüíóþ (ïðè îòñóòñòâèè íèæíåãî ïðåäåëà) ìàññîâóþ äîëþ óãëåðîäà â ñîòûõ äîëÿõ ïðîöåíòà; áóêâû çà öèôðàìè îçíà÷àþò: À - àçîò, Á - íèîáèé, Â - âîëüôðàì, Ã - ìàðãàíåö, Ä - ìåäü, Ì - ìîëèáäåí, Í - íèêåëü, Ð - áîð, Ñ - êðåìíèé, Ò - òèòàí, Ô - âàíàäèé, Õ - õðîì, Þ - àëþìèíèé, Ë - ëèòåéíàÿ. Öèôðû, ñòîÿùèå ïîñëå áóêâ, óêàçûâàþò ïðèìåðíóþ ìàññîâóþ äîëþ ëåãèðóþùåãî ýëåìåíòà â ïðîöåíòàõ. 

Èíäåêñû "Ê" è "ÊÒ" ÿâëÿþòñÿ óñëîâíûìè îáîçíà÷åíèÿìè êàòåãîðèè ïðî÷íîñòè, ñëåäóþùåå çà íèìè ÷èñëî îçíà÷àåò çíà÷åíèå òðåáóåìîãî ïðåäåëà òåêó÷åñòè. Èíäåêñ "Ê" ïðèñâàèâàåòñÿ ìàòåðèàëó â îòîææåííîì, íîðìàëèçîâàííîì èëè îòïóùåííîì ñîñòîÿíèè; èíäåêñ "ÊÒ" - ïîñëå çàêàëêè è îòïóñêà. 

1.4. Äîïóñêàåìûå îòêëîíåíèÿ ëåãèðóþùèõ ýëåìåíòîâ îò íîðì õèìè÷åñêîãî ñîñòàâà, ïðèâåäåííûõ â òàáë. 1, íå äîëæíû ïðåâûøàòü çíà÷åíèé, óêàçàííûõ â òàáë.3.

Òàáëèöà 3 

Õèìè÷åñêèé ýëåìåíò 	Ìàññîâàÿ äîëÿ ýëåìåíòà, %	Äîïóñêàåìîå îòêëîíåíèå, %	
  	  	äëÿ íèæíåãî ïðåäåëà ñîäåðæàíèÿ 
	äëÿ âåðõíåãî ïðåäåëà ñîäåðæàíèÿ 	

	Äî 0,25 	-0,02
	+0,01 	
Óãëåðîä 	Ñâ. 0,25 äî 0,50 	-0,03
	+0,02 	
  	Ñâ. 0, 50 
	-0,04 	+0,03 	

	Äî 0,50 	-0,05 	+0,01
	
Êðåìíèé 	Ñâ. 0,50 äî 0,90 
	-0,08 	+0,15 	
  	Ñâ. 0,90 äî 1,30
	-0,15 	+0,20 	
  	Ñâ. 1,30
	-0,15 	+0,25 	

	Äî 0,50 	-0,07
	+0,10 	
Ìàðãàíåö 	Ñâ. 0,50 äî 0,90
	-0,10 	+0,18 	
  	Ñâ. 0,90 
	-0,12 	+0,25 	
  	Äî 1,00 	-0,07 	+0,10
	
Õðîì 	Ñâ. 1,00 äî 2,00
	-0,10 	+0,15 	
  	Ñâ. 2,00 
	-0,15 	+0,20 	
  	Äî 1,00
	-0,10 	+0,15 	
Íèêåëü 	Ñâ. 1,00 äî 2,00
	-0,15 	+0,20 	
  	Ñâ. 2,00 
	-0,20 	+0,25 	
Ìîëèáäåí 	Äî 0,20
	-0,03 	+0,03 	
  	Ñâ. 0,20 
	-0,05 	+0,05 	

Âàíàäèé 	
Äî 0,20
	
-0,03 	
+0,03 	
  	Ñâ. 0,20 
	-0,05 	+0,05 	
Ìåäü 	Äëÿ âñåõ ñîäåðæàíèé ýëåìåíòà 
     	-0,10 	+0,10 	
Òèòàí 	Äëÿ âñåõ ñîäåðæàíèé ýëåìåíòà 
     	-0,02 	+0,02 	
Àëþìèíèé 	Äëÿ âñåõ ñîäåðæàíèé ýëåìåíòà 
     	-0,01 	+0,01 	

Ìàññîâàÿ äîëÿ ñåðû è ôîñôîðà â êîíñòðóêöèîííûõ íåëåãèðîâàííûõ ñòàëÿõ äî 01.01.92 äîëæíà ñîîòâåòñòâîâàòü òðåáîâàíèÿì, óêàçàííûì â òàáë. 4, ñ 01.01.92 - óêàçàííûì â òàáë. 4à.

Òàáëèöà 4 

Ãðóïïà îòëèâîê 	
Ìàññîâàÿ äîëÿ ïðèìåñåé, %, íå áîëåå, â ñòàëè
	
  	îñíîâíîé 	êèñëîé
	êîíâåðòîðíîé 	îñíîâíîé 	êèñëîé 	êîíâåðòîðíîé 	
  	Ñåðà 	Ôîñôîð 	

1
	
0,050 	
0,060 	
0,060 	
0,050 	
0,060 	
0,080 	
2
	0,045 	0,060 	0,050 	0,040 	0,060 	0,070 	
3
	0,045 	0,050 	-	0,040 	0,050 	-	
Ïðèìå÷àíèå. Ïî òðåáîâàíèþ ïîòðåáèòåëÿ ñîäåðæàíèå ñåðû â ñòàëÿõ ìàðîê 15Ë, 25Ë, 35Ë, 40Ë, 45Ë è 45ÔË äîëæíî áûòü íå áîëåå 0,040%.

     
Òàáëèöà 4à 

Ãðóïïà îòëèâîê 	Ìàññîâàÿ äîëÿ ïðèìåñåé, %, íå áîëåå, â ñòàëè
	
  	îñíîâíîé 	êèñëîé 	îñíîâíîé ìàðòåíîâñêîé 
	îñíîâíîé 	êèñëîé 	îñíîâíîé ìàðòåíîâñêîé 	
  	Ñåðà 
	Ôîñôîð 	

1
	
0,040 	
0,060 	
0,050 	
0,040 	
0,060 	
0,050 	
2
	0,035 	0,060 	0,045 	0,035 	0,060 	0,040 	
3 	0,030 
	0,050 	0,045 	0,030 	0,050 	0,040 	

Äîïóñêàåìûå îòêëîíåíèÿ ëåãèðóþùèõ ýëåìåíòîâ îò íîðì õèìè÷åñêîãî ñîñòàâà, ïðèâåäåííûõ â òàáë. 2, íå äîëæíû ïðåâûøàòü çíà÷åíèé, óêàçàííûõ â òàáë. 5.

Òàáëèöà 5 

Õèìè÷åñêèé ýëåìåíò 	
Ìàññîâàÿ äîëÿ ýëåìåíòà, %	
Äîïóñêàåìîå îòêëîíåíèå, %	
  	  	äëÿ íèæíåãî ïðåäåëà ñîäåðæàíèÿ 	äëÿ âåðõíåãî ïðåäåëà ñîäåðæàíèÿ 	

Óãëåðîä 	
Äî 0,12 	
-	
+0,01
	
  	Ñâ. 0,12 	-0,02 	+0,02 	

Äî 0,90 	
-0,10
	
+0,10 	
Ìàðãàíåö 	Ñâ. 0,90 äî 8,00
	-0,12 	+0,20 	
  	Ñâ. 8,00 	-0,50 	+0,50 	

Êðåìíèé 	
Äî 0,90
	
-0,10 	
+0,10 	
  	Ñâ. 0,90 	-0,10 	+0,20 	

Äî 5,00 	
-0,20 	
+0,20
	
Õðîì 	Ñâ. 5,00 äî 20,00
	-0,50 	+0,50 	
  	Ñâ. 20,00 	-1,00 	+1,00 	

Äî 1,00
	
-0,10 	
+0,10 	

	Ñâ. 1,00 äî 2,00 	-0,15 	+0,10 	
Íèêåëü 	Ñâ. 2,00 äî 3,00
	-0,20 	+0,20 	

	Ñâ. 3,00 äî 6,00 	-0,25 	+0,20 	
  	Ñâ. 6,00 	-0,50 	+0,50 	

Ìîëèáäåí 	
Äëÿ âñåõ ñîäåðæàíèé ýëåìåíòà 	
-0,02 	
+0,02 	

Äî 0,50 	
-0,03
	
+0,03 	
Òèòàí 	Ñâ. 0,50 äî 1,0
	-0,05 	+0,05 	

	Ñâ. 1,0 	-0,10 	+0,10 	

Âàíàäèé 	
Äëÿ âñåõ ñîäåðæàíèé ýëåìåíòà 	
-0,02 	
+0,03 	

Âîëüôðàì 	
Äëÿ âñåõ ñîäåðæàíèé ýëåìåíòà 	
-0,05 	
+0,05 	

Íèîáèé 	
Äëÿ âñåõ ñîäåðæàíèé ýëåìåíòà 	
-0,02 	
+0,02 	

Ìåäü 	
Äëÿ âñåõ ñîäåðæàíèé ýëåìåíòà 	
-0,1 	
+0,1 	

Ïðèìå÷àíèÿ:
	
1. Äëÿ ñòàëè ìàðêè 85Õ4Ì5Ô2Â6Ë (Ð6Ì5Ë) äîïóñêàþòñÿ îòêëîíåíèÿ ïî ìàññîâîé äîëå âàíàäèÿ ±0,1%.
	
2. Äëÿ ñòàëè ìàðêè 90Õ4Ì4Ô2Â6Ë (Ð6Ì4Ô2Ë) äîïóñêàþòñÿ îòêëîíåíèÿ ïî ìàññîâîé äîëå âàíàäèÿ - ìèíóñ 0,2; ïëþñ 0,1%.

2. ÎÑÍÎÂÍÛÅ ÏÀÐÀÌÅÒÐÛ È ÐÀÇÌÅÐÛ 

2.1. Â çàâèñèìîñòè îò íàçíà÷åíèÿ è òðåáîâàíèé, ïðåäúÿâëÿåìûõ ê äåòàëÿì, îòëèâêè ðàçäåëÿþòñÿ íà òðè ãðóïïû â ñîîòâåòñòâèè ñ òàáë. 6.

Òàáëèöà 6 

Ãðóïïà îòëèâîê 	
Íàçíà÷åíèå 	
Õàðàêòåðèñòèêà îòëèâîê 	
Ïåðå÷åíü êîíòðîëèðóåìûõ ïîêàçàòåëåé êà÷åñòâà
	
1 	Îòëèâêè îáùåãî íàçíà÷åíèÿ 	Îòëèâêè äëÿ äåòàëåé, êîíôèãóðàöèÿ è ðàçìåðû êîòîðûõ îïðåäåëÿþòñÿ òîëüêî êîíñòðóêòèâíûìè è òåõíîëîãè÷åñêèìè ñîîáðàæåíèÿìè 
     	Âíåøíèé âèä, ðàçìåðû, õèìè÷åñêèé ñîñòàâ 	
2 	Îòëèâêè îòâåòñòâåííîãî íàçíà÷åíèÿ 	Îòëèâêè äëÿ äåòàëåé, ðàññ÷èòûâàåìûõ íà ïðî÷íîñòü è ðàáîòàþùèõ ïðè ñòàòè÷åñêèõ íàãðóçêàõ 	Âíåøíèé âèä, ðàçìåðû, õèìè÷åñêèé ñîñòàâ, ìåõàíè÷åñêèå ñâîéñòâà; ïðåäåë òåêó÷åñòè èëè âðåìåííîå ñîïðîòèâëåíèå è îòíîñèòåëüíîå óäëèíåíèå 	
3 	Îòëèâêè îñîáî îòâåòñòâåííîãî íàçíà÷åíèÿ 	Îòëèâêè äëÿ äåòàëåé, ðàññ÷èòûâàåìûõ íà ïðî÷íîñòü è ðàáîòàþùèõ ïðè öèêëè÷åñêèõ è äèíàìè÷åñêèõ íàãðóçêàõ 	Âíåøíèé âèä, ðàçìåðû, õèìè÷åñêèé ñîñòàâ, ìåõàíè÷åñêèå ñâîéñòâà: ïðåäåë òåêó÷åñòè èëè âðåìåííîå ñîïðîòèâëåíèå, îòíîñèòåëüíîå óäëèíåíèå è óäàðíàÿ âÿçêîñòü 

Ïðèìå÷àíèÿ: 

1. Ïðè íåîáõîäèìîñòè ââåäåíèÿ äîïîëíèòåëüíûõ ïîêàçàòåëåé, íå ïðåäóñìîòðåííûõ òàáë. 6 äëÿ äàííîé ãðóïïû îòëèâîê, èõ íàëè÷èå è ñîîòâåòñòâóþùèå íîðìû äîëæíû áûòü óêàçàíû â ÊÄ è (èëè) ÍÒÄ. 

Ïî òðåáîâàíèþ ïîòðåáèòåëÿ â ÷èñëî äîïîëíèòåëüíûõ êîíòðîëèðóåìûõ ïîêàçàòåëåé ìîãóò áûòü âêëþ÷åíû: òâåðäîñòü, èçëîì ìåòàëëà, ìåõàíè÷åñêèå ñâîéñòâà äëÿ îòëèâîê ñî ñòåíêîé òîëùèíîé ñâûøå 100 ìì, ìåõàíè÷åñêèå ñâîéñòâà ïðè ïîíèæåííûõ è ïîâûøåííûõ òåìïåðàòóðàõ, ãåðìåòè÷íîñòü, ìèêðîñòðóêòóðà, ïëîòíîñòü, êîððîçèîííàÿ ñòîéêîñòü, æàðîñòîéêîñòü, ñòîéêîñòü ïðîòèâ ìåæêðèñòàëëèòíîé êîððîçèè è äðóãèå.

Äëÿ îòëèâîê 3-é ãðóïïû, ïðåäíàçíà÷åííûõ äëÿ èçäåëèé, ïîäëåæàùèõ ïðèåìêå ïðåäñòàâèòåëåì çàêàç÷èêà, ðàáîòàþùèõ ïðè ïîíèæåííûõ òåìïåðàòóðàõ è ïîäâåðãàþùèõñÿ äèíàìè÷åñêèì íàãðóçêàì, ïðè íàëè÷èè óêàçàíèÿ â ÊÄ è (èëè) ÍÒÄ óäàðíàÿ âÿçêîñòü ñòàëè îïðåäåëÿåòñÿ ïðè òåìïåðàòóðå ìèíóñ 50°Ñ. Íîðìû óäàðíîé âÿçêîñòè ïðè ýòîì óêàçûâàþò â ÊÄ è (èëè) ÍÒÄ íà êîíêðåòíóþ ïðîäóêöèþ. 

2. Âîçìîæíîñòü óñòàíîâëåíèÿ â êà÷åñòâå íîðìèðóåìîãî ïîêàçàòåëÿ îòíîñèòåëüíîãî ñóæåíèÿ âìåñòî îòíîñèòåëüíîãî óäëèíåíèÿ óêàçûâàåòñÿ â ÊÄ è (èëè) ÍÒÄ.

3. Âîçìîæíîñòü óâåëè÷åíèÿ íîðì ïðî÷íîñòè ïðè ñîîòâåòñòâóþùåì ñíèæåíèè íîðì ïëàñòè÷íîñòè è âÿçêîñòè óêàçûâàþò â ÊÄ è (èëè) ÍÒÄ. 

4. Íîðìû, âîçìîæíîñòü ñíèæåíèÿ óðîâíÿ ìåõàíè÷åñêèõ ñâîéñòâ íà îáðàçöàõ, âûðåçàííûõ èç îòëèâîê, óêàçûâàþò â ÊÄ. 

5. Äëÿ îòëèâîê 2-é è 3-é ãðóïïû, ïðåäíàçíà÷åííûõ äëÿ èçäåëèé, ïîäëåæàùèõ ïðèåìêå ïðåäñòàâèòåëåì çàêàç÷èêà, çàìåíÿòü êîíòðîëèðóåìûé ïîêàçàòåëü "Ïðåäåë òåêó÷åñòè" ïîêàçàòåëåì "Âðåìåííîå ñîïðîòèâëåíèå" äîïóñêàåòñÿ òîëüêî ïî òðåáîâàíèþ ïðåäñòàâèòåëÿ çàêàç÷èêà.

Îáîçíà÷åíèå îòëèâêè â òåõíè÷åñêèõ òðåáîâàíèÿõ ÷åðòåæà: 

Äëÿ îòëèâîê 1-é ãðóïïû: 

Îòëèâêè 1-é ãðóïïû ÃÎÑÒ 977-88  

Äëÿ îòëèâîê 2-é ãðóïïû: 

Îòëèâêà 2-é ãðóïïû ÃÎÑÒ 977-88  

Äëÿ îòëèâîê 3-é ãðóïïû: 

Îòëèâêà 3-é ãðóïïû ÃÎÑÒ 977-88  

2.2. Ãðóïïà îòëèâîê, ìàðêà ñòàëè, äîïîëíèòåëüíûå êîíòðîëèðóåìûå ïîêàçàòåëè è òðåáîâàíèÿ óêàçûâàþò â ÊÄ è (èëè) ÍÒÄ. Ïðè ïîòî÷íî-ìàññîâîì ïðîèçâîäñòâå ðàçäåëåíèå îòëèâîê ïî ãðóïïàì íå ïðîèçâîäÿò, ïåðå÷åíü êîíòðîëèðóåìûõ ïîêàçàòåëåé óêàçûâàþò íà ÷åðòåæå îòëèâêè.

3. ÒÅÕÍÈ×ÅÑÊÈÅ ÒÐÅÁÎÂÀÍÈß 

3.1. Îòëèâêè èçãîòàâëèâàþò â ñîîòâåòñòâèè ñ òðåáîâàíèÿìè íàñòîÿùåãî ñòàíäàðòà, ÊÄ è (èëè) ÍÒÄ, óòâåðæäåííûìè â óñòàíîâëåííîì ïîðÿäêå. 

3.2. Îòëèâêè äîëæíû ïîäâåðãàòüñÿ òåðìè÷åñêîé îáðàáîòêå. Ðåêîìåíäóåìûå ðåæèìû òåðìè÷åñêîé îáðàáîòêè êîíñòðóêöèîííîé íåëåãèðîâàííîé è ëåãèðîâàííîé ñòàëè ïðèâåäåíû â ïðèëîæåíèè 3, ëåãèðîâàííîé ñòàëè ñî ñïåöèàëüíûìè ñâîéñòâàìè - â ïðèëîæåíèè 4. 

Ïî ñîãëàñîâàíèþ èçãîòîâèòåëÿ ñ ïîòðåáèòåëåì äîïóñêàåòñÿ íå ïðîèçâîäèòü òåðìè÷åñêóþ îáðàáîòêó îòëèâîê 1-é ãðóïïû èç êîíñòðóêöèîííûõ íåëåãèðîâàííûõ è ëåãèðîâàííûõ ñòàëåé è îòëèâîê 1-3-é ãðóïï èç ëåãèðîâàííûõ ñòàëåé ñî ñïåöèàëüíûìè ñâîéñòâàìè ïðè îáåñïå÷åíèè ìåõàíè÷åñêèõ è ñïåöèàëüíûõ ñâîéñòâ ñòàëè òåõíîëîãèåé âûïëàâêè è ôîðìîîáðàçîâàíèÿ. 

×èñëî äîïóñòèìûõ ïîëíûõ òåðìè÷åñêèõ îáðàáîòîê îòëèâîê íå äîëæíî áûòü áîëåå òðåõ, à äëÿ îòëèâîê èç àóñòåíèòíûõ è àóñòåíèòíî-ôåððèòíûõ ëåãèðîâàííûõ ñòàëåé ñî ñïåöèàëüíûìè ñâîéñòâàìè - íå áîëåå äâóõ.

Ïðèìå÷àíèå. Êîëè÷åñòâî îòïóñêîâ èëè ñòàáèëèçèðóþùèõ îòæèãîâ îòëèâîê ñ ïðîáíûìè áðóñêàìè îäíîé è òîé æå ïàðòèè ïîñëå çàêàëêè èëè íîðìàëèçàöèè äëÿ ïîëó÷åíèÿ òðåáóåìûõ ìåõàíè÷åñêèõ ñâîéñòâ íå îãðàíè÷èâàåòñÿ.

3.3. Ìåõàíè÷åñêèå ñâîéñòâà êîíñòðóêöèîííîé íåëåãèðîâàííîé è ëåãèðîâàííîé ñòàëè äëÿ îòëèâîê ñî ñòåíêîé òîëùèíîé äî 100 ìì ïðè êîìíàòíîé òåìïåðàòóðå ïîñëå îêîí÷àòåëüíîé òåðìè÷åñêîé îáðàáîòêè äîëæíû ñîîòâåòñòâîâàòü íîðìàì, ïðèâåäåííûì â òàáë. 7, ëåãèðîâàííîé ñòàëè ñî ñïåöèàëüíûìè ñâîéñòâàìè - â òàáë. 8. 

3.4. Êîíôèãóðàöèÿ è ðàçìåðû îòëèâîê äîëæíû ñîîòâåòñòâîâàòü ÷åðòåæàì, óòâåðæäåííûì â óñòàíîâëåííîì ïîðÿäêå. 

Äîïóñêè ðàçìåðîâ è ìàññû îòëèâîê, à òàêæå ïðèïóñêè íà ìåõàíè÷åñêóþ îáðàáîòêó äîëæíû ñîîòâåòñòâîâàòü òðåáîâàíèÿì ÃÎÑÒ 26645, ôîðìîâî÷íûå óêëîíû - ÃÎÑÒ 3212 èëè óêàçàíû â ÊÄ.

3.5. Îòëèâêè äîëæíû áûòü î÷èùåíû îò ôîðìîâî÷íîé ñìåñè, îêàëèíû è ïðèãàðà. Ïðèáûëè è ïèòàòåëè äîëæíû áûòü óäàëåíû. 

Ìåñòà îòðåçêè ïèòàòåëåé è ïðèáûëåé, çàëèâû è ïðîñå÷êè äîëæíû áûòü çà÷èùåíû èëè îáðóáëåíû â ïðåäåëàõ äîïóñêîâ ïî ÷åðòåæó îòëèâêè. 

Äîïóñêàåòñÿ ïî ñîãëàñîâàíèþ èçãîòîâèòåëÿ ñ ïîòðåáèòåëåì óñòàíàâëèâàòü â ÊÄ è (èëè) ÍÒÄ íàëè÷èå ïðèãàðà íà îòëèâêàõ.

Òàáëèöà 7 

Ìàðêà ñòàëè 	
Êàòåãîðèÿ ïðî÷íîñòè 	
Ïðåäåë òåêó-
÷åñòè , ÌÏà 	
Âðåìåííîå ñîïðîòèâ-
ëåíèå , ÌÏà 	
Îòíîñè-
òåëüíîå óäëèíåíèå , %	
Îòíîñè-
òåëüíîå ñóæåíèå
, %	
Óäàðíàÿ âÿçêîñòü , êÄæ/ì 	
Êàòåãîðèÿ ïðî÷íîñòè 	
Ïðåäåë òåêó-
÷åñòè
  , ÌÏà 	
Âðåìåííîå ñîïðîòèâ-
ëåíèå , ÌÏà 	
Îòíîñè-
òåëüíîå óäëèíåíèå , %	
Îòíîñè-
òåëüíîå ñóæåíèå
, %	
Óäàðíàÿ âÿçêîñòü , êÄæ/ì 	
  	  	Íå ìåíåå 	  	Íå ìåíåå 	
  	Íîðìàëèçàöèÿ èëè íîðìàëèçàöèÿ ñ îòïóñêîì 	Çàêàëêà è îòïóñê 	

Ñòàëè êîíñòðóêöèîííûå íåëåãèðîâàííûå
	
15Ë
	Ê20 	196 	392 	24 	35 	491 	-	-	-	-	-	-	
20Ë
	Ê20 	216 	412 	22 	35 	491 	-	-	-	-	-	-	
25Ë
	Ê20 	235 	441 	19 	30 	392 	ÊÒ30 	294
	491 	22 	33 	343 	
30Ë
	Ê25 	255 	471 	17 	30 	343 	ÊÒ30 	294
	491 	17 	30 	343 	
35Ë
	Ê25 	275 	491 	15 	25 	343 	ÊÒ35 	343
	540 	16 	20 	294 	
40Ë
	Ê30 	294 	520 	14 	25 	294 	ÊÒ35 	343
	540 	14 	20 	294 	
45Ë
	Ê30 	314 	540 	12 	20 	294 	ÊÒ40 	392
	589 	10 	20 	245 	
50Ë 	Ê30 	334 	569 	11 	20 	245 	ÊÒ40 	392 	736 	14 	20 	294 	

Ñòàëè êîíñòðóêöèîííûå ëåãèðîâàííûå
	
20ÃË
	Ê25 	275 	540 	18 	25 	491 	ÊÒ30 	334
	530 	14 	25 	383 	
35ÃË
	Ê30 	294 	540 	12 	20 	294 	ÊÒ35 	343 	589 	14 	30 	491 	
20ÃÑË
	Ê30 	294 	540 	18 	30 	294 	-	-	-	-	-	-
	
30ÃÑË 	Ê35 	343 	589
	14 	25 	294 	ÊÒ40 	392 	638 	14 	30 	491 	
20Ã1ÔË 	Ê30
	314 	510 	17 	25 	491 	-	-	-	-	-	-	
20ÔË
	Ê30 	294 	491 	18 	35 	491 	-	-	-	-	-	-
	
30ÕÃÑÔË
	Ê40 	392 	589 	15 	25 	343 	ÊÒ60 	589 	785 	14 	25
	441 	
45ÔË
	Ê40 	392 	589 	12 	20 	294 	ÊÒ50 	491 	687 	12 	20
	294 	
32Õ06Ë
	-	-	-	-	-	-	ÊÒ45 	441 	638 	10 	20
	491 	
40ÕË
	-	-	-	-	-	-	ÊÒ50 	491 	638 	12 	25 	392 	
20ÕÌË
	Ê25 	245 	441 	18 	30 	294 	-	-	-	-	-	-
	
20ÕÌÔË
	Ê25 	275 	491 	16 	35 	294 	-	-	-	-	-	-	
20ÃÍÌÔË
	Ê50 	491 	589 	15 	33 	491 	ÊÒ60 	589 	687 	14 	30
	589 	
35ÕÌË
	Ê40 	392 	589 	12 	20 	294 	ÊÒ55 	540 	687 	12 	25
	392 	
30ÕÍÌË
	Ê55 	540 	687 	12 	20 	294 	ÊÒ65 	638 	785 	10 	20
	392 	
35ÕÃÑË
	Ê35 	343 	589 	14 	25 	294 	ÊÒ60 	589 	785 	10 	20
	392 	
35ÍÃÌË 
	-	-	-	-	-	-	ÊÒ60 	589 	736 	12 	25
	392 	
20ÄÕË
	Ê40 	392 	491 	12 	30 	294 	ÊÒ55 	540 	638 	12 	30 	392 	
08ÃÄÍÔË
	Ê35 	343 	441 	18 	30 	491 	-	-	-	-	-	-
	
13ÕÍÄÔÒË
	Ê40 	392 	491 	18 	30 	491 	-	-	-	-	-	-
	
12ÄÍ2ÔË
	Ê55 	540 	638 	12 	20 	294 	ÊÒ65 	638 	785 	12
	25 	392 	
12ÄÕÍ1ÌÔË 	Ê65
	638 	785 	12 	20 	294 	ÊÒ75 	735 	981 	10
	20 	294 	
23ÕÃÑ2ÌÔË
	-	-	-	-	-	-	ÊÒ110 	1079 	1275 	6
	24 	392 	
12Õ7Ã3ÑË
	-	-	-	-	-	-	ÊÒ110 	1079 	1324 	9
	40 	589 	
25Õ2ÃÍÌÔË
	-	-	-	-	-	-	ÊÒ50 	491
	638 	12
	30 	589 	
25Õ2ÃÍÌÔË
	-	-	-	-	-	-	ÊÒ110 	1079
	1275 	5
	25 	392 	
27Õ5ÃÑÌË
	-	-	-	-	-	-	ÊÒ120 	1177 	1472 	5
	20 	392 	
30Õ3Ñ3ÃÌË
	-	-	-	-	-	-	ÊÒ150 	1472 	1766 	4 	15 	196
	
03Í12Õ5Ì3ÒË
	-	-	-	-	-	-	ÊÒ130 	1275 	1324 	8 	45 	491
	
03Í12Õ5Ì3ÒÞË 	-	-	-	-	-	-	ÊÒ145 	1422 	1472 	8 	35 	294

Ñòàëè êîíñòðóêöèîííûå ëåãèðîâàííûå, ïðèìåíÿåìûå
â äîãîâîðíî-ïðàâîâûõ îòíîøåíèÿõ ìåæäó ñòðàíàìè - ÷ëåíàìè ÑÝÂ
	
15ÃË
	Ê20 	235 	413 	22 	35 	373 	-	-	-	-	-	-	
30ÃË
	Ê30 	334 	579 	20 	25 	206 	ÊÒ45 	481 	628 	16 	20 	235 	
45ÃË
	Ê30 	334 	579 	14 	25 	285 	ÊÒ30 	334 	628 	13 	20 	285 	
70ÃË
	-	-	785 	4 	-	-	-	-	-	-	-	-	
55ÑË
	Ê30 	334 	687 	10 	-	-	ÊÒ40 	392 	736 	12 	-	-	
40Ã1, 5ÔË
	-	-	-	-	-	-	ÊÒ50 	520 	819 	8 	20 	285 	
15ÕË
	Ê20 	196 	383 	30 	30 	373 	-	-	-	-	-	-	
30ÕË
	Ê25 	285 	530 	15 	30 	265 	ÊÒ40 	432 	677 	15 	30 	402 	
25ÕÃË
	-	-	-	-	-	-	ÊÒ30 	304 	579 	12 	20 	206 	
35ÕÃË
	Ê30 	334 	628 	14 	25 	137 	ÊÒ35 	383 	726 	10 	20 	167 	
50ÕÃË
	-	-	687 	5 	-	-	-	-	775 	13 	-	-	
60ÕÃË
	-	-	785 	4 	-	285 	ÊÒ30 	338 	628 	13 	20 	285 	
70Õ2ÃË
	-	-	785 	4 	-	-	-	-	-	-	-	-	
35ÕÃÔË
	Ê40 	392 	638 	13 	-	285 	ÊÒ50 	491 	687 	15 	-	383 	
40ÕÔË
	Ê55 	579 	770 	10 	18 	245 	ÊÒ90 	883 	1177 	4 	8 	196 	
30ÕÌË
	Ê25 	285 	530 	18 	25 	304 	ÊÒ30 	334 	677 	14 	25 	265 	
40ÕÌË
	Ê30 	334 	628 	14 	25 	206 	ÊÒ45 	481 	677 	11 	20 	206 	
40ÕÍË
	-	-	-	-	-	-	ÊÒ45 	481 	672 	12 	25 	383 	
40ÕÍ2Ë
	Ê35 	373 	638 	15 	25 	285 	ÊÒ55 	540 	785 	12 	20 	334 	
30ÕÃ1, 5ÌÔÐË
	Ê65 	638 	981 	4 	5 	49 	ÊÒ95 	932 	1275 	2 	4 	147 	
75ÕÍÌÔË
	-	-	981 	3 	-	-	-	-	-	-	-	-	
40ÃÒË
	Ê30 	323 	608 	14 	25 	285 	ÊÒ40 	422 	726 	10 	20 	334 	
20ÃÍÌÞË 	Ê35 	343 	500 	18 	30 	491 	-	-	-	-	-	-	
______________________ 
Õàðàêòåðèñòèêè ìåõàíè÷åñêèõ ñâîéñòâ ïîëó÷åíû ïðè ðåæèìå òåðìè÷åñêîé îáðàáîòêè, óêàçàííîì â òàáë. 11.	

3.6. Óäàëåíèå ïèòàòåëåé è ïðèáûëåé ïðîâîäèòñÿ ëþáûì ñïîñîáîì.

Óäàëåíèå ïèòàòåëåé è ïðèáûëåé îãíåâîé ðåçêîé äîëæíî ïðîâîäèòüñÿ äî îêîí÷àòåëüíîé òåðìè÷åñêîé îáðàáîòêè.

Óäàëåíèå ïèòàòåëåé è ïðèáûëåé îãíåâîé ðåçêîé ïîñëå îêîí÷àòåëüíîé òåðìè÷åñêîé îáðàáîòêè äîëæíî áûòü óêàçàíî â ÊÄ è ÍÒÄ.

3.7. Íà ïîäëåæàùåé ìåõàíè÷åñêîé îáðàáîòêå ïîâåðõíîñòè îòëèâêè íå äîïóñêàþòñÿ äåôåêòû ïîâåðõíîñòè â âèäå ðàêîâèí, ñïàåâ, óòÿæèí, ïëåí è ò.ä., ïðåâûøàþùèå ïî ãëóáèíå ïðèïóñê íà ìåõàíè÷åñêóþ îáðàáîòêó.

Íà îáðàáîòàííûõ ïîâåðõíîñòÿõ îòëèâîê äîïóñêàþòñÿ ðàêîâèíû, íå âëèÿþùèå íà ðàáîòîñïîñîáíîñòü è ïðî÷íîñòü äåòàëè, ðàçìåðû è ðàñïîëîæåíèå êîòîðûõ óêàçàíû â ÊÄ íà îòëèâêè.

3.8. Íà íåîáðàáàòûâàåìûõ ïîâåðõíîñòÿõ îòëèâîê äîïóñêàþòñÿ áåç èñïðàâëåíèÿ ðàêîâèíû è äðóãèå äåôåêòû, êðîìå òðåùèí, âèä, ðàçìåðû, êîëè÷åñòâî è ðàñïîëîæåíèå êîòîðûõ óêàçàíû â ÊÄ.

3.9. Äîïóñêàåòñÿ èñïðàâëÿòü íà îòëèâêàõ äåôåêòû, ñíèæàþùèå ïðî÷íîñòü è ðàáîòîñïîñîáíîñòü îòëèâîê, åñëè ýòî îãîâîðåíî â ÊÄ.

3.10. Ïðè èñïðàâëåíèè äåôåêòîâ çàâàðêîé îíà äîëæíà ïðîâîäèòüñÿ äî îêîí÷àòåëüíîé òåðìè÷åñêîé îáðàáîòêè, åñëè íåò äðóãèõ óêàçàíèé â ÊÄ è ÍÒÄ.

Äîïóñòèìîñòü èñïðàâëåíèÿ çàâàðêîé äåôåêòîâ, îáíàðóæåííûõ ïîñëå îêîí÷àòåëüíîé òåðìè÷åñêîé èëè ìåõàíè÷åñêîé îáðàáîòêè, à òàêæå íåîáõîäèìîñòü è âèä ïîñëåäóþùåé òåðìè÷åñêîé îáðàáîòêè îòëèâîê óêàçûâàþò â ÊÄ è ÍÒÄ.

Òàáëèöà 8 

Êëàññ ñòàëè 	
Ìàðêà ñòàëè 	
Ïðåäåë òåêó-
÷åñòè , ÌÏà 	
Âðåìåííîå ñîïðîòèâ-
ëåíèå , ÌÏà 	
Îòíîñè-
òåëüíîå óäëèíåíèå,
, %	
Îòíîñè-
òåëüíîå ñóæåíèå
,%	
Óäàðíàÿ âÿçêîñòü , êÄæ/ì 	
  	  	Íå ìåíåå 	

Ñòàëè ëåãèðîâàííûå ñî ñïåöèàëüíûìè ñâîéñòâàìè

	20Õ5ÌË 	392 	589 	16 	30 	392 	

	20Õ8ÂË 	392 	589 	16 	30 	392 	

	20Õ1ÇË 	441 	589 	16 	40 	392 	

	08Õ14ÍÄË 	510 	648 	15 	40 	590 	

	09Õ16Í4ÁË
	785 	932 	10 	-	392 	
Ìàðòåíñèòíûé 	09Õ16Í4ÁË
	883 	1128 	8 	-	245 	
  	09Õ17Í3ÑË
	736 	981 	8 	15 	196 	
  	09Õ17Í3ÑË
	736 	932 	8 	20 	245 	

	09Õ17Í3ÑË
	638 	834 	6 	10 	-	

	40Õ9Ñ2Ë 	Íå íîðìèðóþòñÿ 	

	10Õ12ÍÄË 	441 	638 	14 	30 	294 	

	20Õ12ÂÍÌÔË 	491 	589 	15 	30 	294 	
Ìàðòåíñèòíî-
ôåððèòíûé 
	15Õ13Ë 	392 	540 	16 	45 	491 	
Ôåððèòíûé 
	15Õ25ÒË 	275 	441 	-	-	-	
Àóñòåíèòíî-ìàðòåíñèòíûé 	08Õ15Í4ÄÌË 
	589 	736 	17 	45 	981 	
  	08Õ14Í7ÌË
	687 	981 	10 	25 	294 	
  	14Õ18Í4Ã4Ë 
	245 	441 	25 	35 	981 	
Àóñòåíèòíî-
ôåððèòíûé 	12Õ25Í5ÒÌÔË 	392 	540 	12 	40 	294 	
  	35Õ23Í7ÑË
	245 	540 	12 	-	-	
  	40Õ24Í12ÑË
	245 	491 	20 	28 	-	
  	20Õ20Í14Ñ2Ë
	245 	491 	20 	25 	-	
  	16Õ18Í12Ñ4ÒÞË
	245 	491 	15 	30 	275 	
  	10Õ18Í3Ã3Ä2Ë 
	491 	687 	12 	25 	294 	
  	10Õ18Í9Ë
	177 	441 	25 	35 	981 	
  	12Õ18Í9ÒË
	196 	441 	25 	32 	590 	
  	10Õ18Í11ÁË
	196 	441 	25 	35 	590 	
  	07Õ17Í16ÒË
	196 	441 	40 	55 	392 	
  	12Õ18Í12Ì3ÒË
	216 	441 	25 	30 	590 	
Àóñòåíèòíûé 	55Õ18Ã14Ñ2ÒË 	-	638
	6 	-	147 	
  	15Õ23Í18Ë
	294 	540 	25 	30 	981 	
  	20Õ25Í19Ñ2Ë
	245 	491 	25 	28 	-	
  	18Õ25Í19ÑË
	245 	491 	25 	28 	-	
  	45Õ17Ã13Í3ÞË
	-	491 	10 	18 	981 	
  	15Õ18Í22Â6Ì2ÐË
	196 	491 	5 	-	-	
  	08Õ17Í34Â5Ò3Þ2ÐË
	687 	785 	3 	3 	-	
  	20Õ21Í46Â8ÐË
	-	441 	6 	8 	294 	

	35Õ18Í24Ñ2Ë 	294 	549 	20 	25 	-
	
Àóñòåíèòíûé 	31Õ19Í9ÌÂÁÒË
	294 	540 	12 	-	294 	
  	12Õ18Í12ÁË
	196 	392 	13 	18 	196 	

	110Ã13Õ2ÁÐË 	491 	-	22 	30 	1962 	

	130Ã14ÕÌÔÀË 	441 	883 	50 	40 	2453 	

Ìàðòåíñèòíûé 	
85Õ4Ì5Ô2Â6Ë 
(Ð6Ì5Ë)
	
Íå ðåãëàìåíòèðóþòñÿ 	
  	90Õ4Ì4Ô2Â6Ë
(Ð6Ì4Ô2Ë)	Íå ðåãëàìåíòèðóþòñÿ 	

Ñòàëè ëåãèðîâàííûå ñî ñïåöèàëüíûìè ñâîéñòâàìè, ïðèìåíÿåìûå
â äîãîâîðíî-ïðàâîâûõ îòíîøåíèÿõ ìåæäó ñòðàíàìè - ÷ëåíàìè ÑÝÂ
	
Ìàðòåíñèòíî-
ôåððèòíûé 	15Õ14ÍË  	289 	481 	15 	50 	294 	
  	15Õ14ÍË
	383 	579 	15 	50 	441 	
  	08Õ12Í4ÃÑÌË
	549 	736 	15 	35 	540 	

	12Õ21Í5Ã2ÑË 	343 	549 	22 	20 	590

	12Õ21Í5Ã2ÑÒË 	343 	549 	12 	10 	196 	
Àóñòåíèòíî-
ôåððèòíûé 	12Õ21Í5Ã2ÑÌ2Ë 	343 	549 	22 	20 	590 	
  	12Õ19Í7Ã2ÑÀË
	240 	481 	20 	30 	590 	
  	12Õ21Í5Ã2ÑÀË
	334 	657 	18 	20 	245 	

	07Õ18Í10Ã2Ñ2Ì2Ë 	177 	432 	30 	35 	441 	

	15Õ18Í10Ã2Ñ2Ì2Ë 	216 	432 	30 	35 	785 	

	15Õ18Í10Ã2Ñ2Ì2ÒË 	196 	432 	20 	-	-	
______________________ 
Õàðàêòåðèñòèêè ìåõàíè÷åñêèõ ñâîéñòâ ïîëó÷åíû ïðè ðåæèìå òåðìè÷åñêîé îáðàáîòêè, óêàçàííîì â òàáë. 12.
	
Ïðèìå÷àíèå. Ìåõàíè÷åñêèå ñâîéñòâà ñòàëè ìàðîê 110Ã13Ë, 110Ã13ÔÒË è 120Ã10ÔË óñòàíàâëèâàþòñÿ ïî ñîãëàñîâàíèþ èçãîòîâèòåëÿ ñ ïîòðåáèòåëåì.

3.11. Äîïóñòèìîñòü íåñïëîøíîñòåé â âèäå ðàêîâèí, ïîðèñòîñòè è ò. ä., à òàêæå èõ ðàçìåðû, êîëè÷åñòâî è ðàñïîëîæåíèå óêàçûâàþò â ÊÄ è ÍÒÄ.

3.12. Äîïóñêàåòñÿ ïðàâêà (èñïðàâëåíèå êîðîáëåíèÿ) îòëèâîê â õîëîäíîì è ãîðÿ÷åì ñîñòîÿíèè. Ðàçìåðû ïðàâêè, íåîáõîäèìîñòü îòïóñêà äëÿ ñíÿòèÿ íàïðÿæåíèé ïîñëå ïðàâêè óñòàíàâëèâàþò â ÊÄ è ÍÒÄ.

3.13. Íåîáõîäèìîñòü ïðîâåðêè îáåçóãëåðîæåííîãî ñëîÿ ìåòàëëà îòëèâîê è åãî ãëóáèíó óêàçûâàþò â ÊÄ è ÍÒÄ.

Íà îáðàáàòûâàåìûõ òðóùèõñÿ ïîâåðõíîñòÿõ îòëèâîê è â ìåñòàõ ïðîâåðêè òâåðäîñòè ïðèïóñê íà ìåõàíè÷åñêóþ îáðàáîòêó äîëæåí îáåñïå÷èâàòü ïîëíîå óäàëåíèå îáåçóãëåðîæåííîãî ñëîÿ. 

3.14. Íîðìû äîïîëíèòåëüíûõ êîíòðîëèðóåìûõ ïîêàçàòåëåé óñòàíàâëèâàþòñÿ â ÊÄ è (èëè) ÍÒÄ. 

3.15. Îòëèâêè äîëæíû èìåòü íà íåîáðàáàòûâàåìîé ïîâåðõíîñòè êëåéìî òåõíè÷åñêîãî êîíòðîëÿ ïðåäïðèÿòèÿ-èçãîòîâèòåëÿ è ìàðêèðîâêó â ñîîòâåòñòâèè ñ òðåáîâàíèÿìè ÊÄ è ÍÒÄ. Çíàêè ìàðêèðîâêè ìîãóò áûòü ëèòûìè, íàáèâíûìè èëè íàíåñåííûìè íåñìûâàåìîé êðàñêîé. 

Ïðè íåâîçìîæíîñòè ìàðêèðîâàíèÿ è êëåéìåíèÿ èç-çà êîíôèãóðàöèè è ðàçìåðîâ ïàðòèÿ îòëèâîê äîëæíà èìåòü áèðêó ñ ìàðêèðîâêîé è êëåéìîì òåõíè÷åñêîãî êîíòðîëÿ ñ óêàçàíèåì êîëè÷åñòâà îòëèâîê â ïàðòèè. Ïðè ïîòî÷íî-ìàññîâîì ïðîèçâîäñòâå îòëèâîê ìàðêèðîâàòü è êëåéìèòü èõ íåîáõîäèìî â ñîîòâåòñòâèè ñ óêàçàíèåì â ÊÄ è ÍÒÄ.

4. ÏÐÈÅÌÊÀ 

4.1. Îòëèâêè ïðèíèìàþò ïàðòèÿìè. Ïàðòèþ ñîñòàâëÿþò èç îòëèâîê îäíîé ïëàâêè. Ïî ñîãëàñîâàíèþ èçãîòîâèòåëÿ ñ ïîòðåáèòåëåì ïàðòèþ äîïóñêàåòñÿ ñîñòàâëÿòü èç îòëèâîê ñòàëè îäíîé ìàðêè îäíîé èëè íåñêîëüêèõ ïëàâîê ñìåííîé âûïëàâêè, ïðîøåäøèõ òåðìè÷åñêóþ îáðàáîòêó â îäíîé èëè íåñêîëüêèõ ñàäêàõ ïî îäèíàêîâîìó ðåæèìó ñ îáÿçàòåëüíîé ðåãèñòðàöèåé ðåæèìà àâòîìàòè÷åñêèìè ïðèáîðàìè. 

Ïàðòèþ îòëèâîê, òåðìè÷åñêè íå îáðàáîòàííûõ íà ïðåäïðèÿòèè-èçãîòîâèòåëå, êîìïëåêòóþò èç îòëèâîê îäíîé ïëàâêè. 

Äëÿ îòëèâîê, ïðåäíàçíà÷åííûõ äëÿ èçäåëèé, ïîäëåæàùèõ ïðèåìêå ïðåäñòàâèòåëåì çàêàç÷èêà, ïàðòèÿ êîìïëåêòóåòñÿ èç îòëèâîê, ïðîøåäøèõ òåðìè÷åñêóþ îáðàáîòêó. 

Ïðè ïîòî÷íî-ìàññîâîì ïðîèçâîäñòâå ïî ñîãëàñîâàíèþ èçãîòîâèòåëÿ ñ ïîòðåáèòåëåì äîïóñêàåòñÿ ñîñòàâëÿòü ïàðòèþ èç îòëèâîê ñòàëè îäíîé ìàðêè íåñêîëüêèõ ïëàâîê, èçãîòîâëåííûõ ïî îäíîìó ÷åðòåæó, âûïëàâëåííûõ íà îäíîé øèõòå è ïðîøåäøèõ òåðìè÷åñêóþ îáðàáîòêó ïî îäíîìó ðåæèìó. Ïðè ýòîì â äîêóìåíòå î êà÷åñòâå âìåñòî íîìåðà ïëàâêè äîïóñêàåòñÿ óêàçûâàòü íîìåð ïàðòèè. 

Ïðè ìåëêîñåðèéíîì ïðîèçâîäñòâå ïðè óñòàíîâèâøåìñÿ òåõíîëîãè÷åñêîì ïðîöåññå ïî ñîãëàñîâàíèþ èçãîòîâèòåëÿ ñ ïîòðåáèòåëåì äîïóñêàåòñÿ ñîñòàâëåíèå ïàðòèè èç îòëèâîê ñòàëè îäíîé ìàðêè íåñêîëüêèõ ïëàâîê; ïî ñîãëàñîâàíèþ èçãîòîâèòåëÿ ñ ïðåäñòàâèòåëåì çàêàç÷èêà äîïóñêàåòñÿ ñîñòàâëÿòü ïàðòèþ èç îòëèâîê ñòàëè îäíîé ìàðêè íåñêîëüêèõ ïëàâîê ñìåííîé âûïëàâêè. 

Äîïóñêàåòñÿ ñîñòàâëÿòü ïàðòèþ èç îòëèâîê 1-é è 2-é ãðóïïû áëèçêèõ ïî êîíôèãóðàöèè è ðàçìåðàì, èçãîòîâëåííûõ ïî ðàçíûì ÷åðòåæàì èç ñòàëè îäíîé ïëàâêè, ïðîøåäøèõ òåðìè÷åñêóþ îáðàáîòêó â îäíîé ñàäêå. 

4.2. Ïðèåìêó îòñòàâøèõ îò ïàðòèè îòëèâîê, à òàêæå îòëèâîê, èñïðàâëåííûõ çàâàðêîé ñ ïîñëåäóþùåé òåðìè÷åñêîé îáðàáîòêîé, ïðîâîäÿò ïî ðåçóëüòàòàì èñïûòàíèé îñíîâíîé ïàðòèè, åñëè ðåæèì òåðìè÷åñêîé îáðàáîòêè â îáîèõ ñëó÷àÿõ îäèíàêîâ è ïîäòâåðæäàåòñÿ çàïèñüþ àâòîìàòè÷åñêèõ ïðèáîðîâ èëè ïî ðåçóëüòàòàì èñïûòàíèé îáðàçöîâ äðóãèõ ïàðòèé òîé æå ìàðêè ñòàëè, òåðìè÷åñêè îáðàáîòàííûõ îäíîâðåìåííî ñ îòñòàâøèìè îòëèâêàìè. 

4.3. Íà ïàðòèþ îòëèâîê äîëæåí ñîñòàâëÿòüñÿ äîêóìåíò î êà÷åñòâå, ñîäåðæàùèé:

òîâàðíûé çíàê ïðåäïðèÿòèÿ-èçãîòîâèòåëÿ; 

íîìåð ÷åðòåæà èëè îòëèâêè; 

óñëîâíîå îáîçíà÷åíèå îòëèâêè;

êîëè÷åñòâî è ìàññó îòëèâîê; 

íîìåð ïàðòèè; 

íîìåð ïëàâêè; 

ìàðêó ñòàëè; 

ðåçóëüòàòû õèìè÷åñêîãî àíàëèçà; 

âèä òåðìè÷åñêîé îáðàáîòêè; 

ðåçóëüòàòû ìåõàíè÷åñêèõ èñïûòàíèé; 

ðåçóëüòàòû äîïîëíèòåëüíûõ èñïûòàíèé; 

îáîçíà÷åíèå íàñòîÿùåãî ñòàíäàðòà. 

4.4. Äëÿ ïðîâåðêè ñîîòâåòñòâèÿ õèìè÷åñêîãî ñîñòàâà ñòàëè îòëèâîê òðåáîâàíèÿì, óêàçàííûì â òàáë. 1 è 2, âûáîðêó ïðîâîäÿò ïî ÃÎÑÒ 7565 (ðàçä.2). 

Äîïóñêàåòñÿ ïðîâåðêó ñîîòâåòñòâèÿ õèìè÷åñêîãî ñîñòàâà ñòàëè îòëèâîê ïðîâîäèòü íà êàæäîé ïëàâêå. 

Äîïóñêàåòñÿ ïðîâåðÿòü ñîîòâåòñòâèå õèìè÷åñêîãî ñîñòàâà êîíñòðóêöèîííîé íåëåãèðîâàííîé è ëåãèðîâàííîé ñòàëè îò îäíîé ïëàâêè â ñìåíó ïðè óñòàíîâèâøåìñÿ òåõíîëîãè÷åñêîì ïðîöåññå, ïîñòîÿííîé øèõòå è âûïëàâêå ñòàëè îäíîé ìàðêè â ïå÷àõ âìåñòèìîñòüþ íå áîëåå 3 ò - äëÿ îòëèâîê 1-é ãðóïïû, âìåñòèìîñòüþ íå áîëåå 500 êã -  äëÿ îòëèâîê 2-é è 3-é ãðóïï. 

Ïðè ïîòî÷íî-ìàññîâîì ïðîèçâîäñòâå îáúåì êîíòðîëÿ õèìè÷åñêîãî ñîñòàâà óñòàíàâëèâàþò ïî ÊÄ è (èëè) ÍÒÄ. 

4.5. Äëÿ êîíòðîëÿ ñîîòâåòñòâèÿ îòëèâîê òðåáîâàíèÿì íàñòîÿùåãî ñòàíäàðòà óñòàíàâëèâàþò ïðèåìî-ñäàòî÷íûå, ïåðèîäè÷åñêèå è òèïîâûå èñïûòàíèÿ. Âèä è îáúåì èñïûòàíèé óêàçûâàþò â ÊÄ è (èëè) ÍÒÄ. 

Äëÿ ïðîâåðêè ñîîòâåòñòâèÿ ïîêàçàòåëåé ìåõàíè÷åñêèõ ñâîéñòâ ñòàëè îòëèâîê òðåáîâàíèÿì íàñòîÿùåãî ñòàíäàðòà äëÿ êàæäîé ïàðòèè îòëèâàþò ïðîáíûå áðóñêè â êîëè÷åñòâå, óêàçàííîì â ÊÄ è (èëè) ÍÒÄ íà îòëèâêè. 

Äîïóñêàåòñÿ ïî óêàçàíèþ â ÊÄ è (èëè) ÍÒÄ îòëèâàòü ïðîáíûå áðóñêè îò îäíîé èëè íåñêîëüêèõ ïëàâîê äàííîé ñìåíû.

Ïî ñîãëàñîâàíèþ èçãîòîâèòåëÿ ñ ïîòðåáèòåëåì äîïóñêàåòñÿ ïðîâîäèòü ïðîâåðêó ïîêàçàòåëåé ìåõàíè÷åñêèõ ñâîéñòâ ñòàëè íà îòëèâêàõ, îòáèðàåìûõ îò êàæäîé ïàðòèè â ñîîòâåòñòâèè ñ ÊÄ è (èëè) ÍÒÄ.

Ïðîâåðêó ñîîòâåòñòâèÿ ïîêàçàòåëåé ìåõàíè÷åñêèõ ñâîéñòâ ñòàëè îòëèâîê òðåáóåìîé â íàñòîÿùåì ñòàíäàðòå êàòåãîðèè ïðî÷íîñòè èçãîòîâèòåëü ïðîâîäèò äëÿ êàæäîé ïàðòèè îòëèâîê 2-é è 3-é ãðóïïû. 

Äîïóñêàåòñÿ ïðîâîäèòü îöåíêó ïîêàçàòåëåé ìåõàíè÷åñêèõ ñâîéñòâ íåëåãèðîâàííûõ êîíñòðóêöèîííûõ ñòàëåé ìåòîäàìè ìàòåìàòè÷åñêîé ñòàòèñòèêè â ñîîòâåòñòâèè ñ ÊÄ è ÍÒÄ íà îòëèâêè è ïî ñîãëàñîâàíèþ ñ ïðåäñòàâèòåëåì çàêàç÷èêà, ïðèíèìàþùèì ïðîäóêöèþ.

Ïðè ïîòî÷íî-ìàññîâîì ïðîèçâîäñòâå êîíòðîëü ïîêàçàòåëåé ìåõàíè÷åñêèõ ñâîéñòâ ñòàëè ïðîâîäÿò ïåðèîäè÷åñêè ïî ÊÄ è (èëè) ÍÒÄ. 

4.6. Ìåõàíè÷åñêèå ñâîéñòâà ñòàëè îòëèâîê ïðîâåðÿþò íà îäíîì îáðàçöå ïðè èñïûòàíèè íà ðàñòÿæåíèå è íà äâóõ îáðàçöàõ ïðè èñïûòàíèè íà óäàðíûé èçãèá. 

4.7. Ïðè ïîëó÷åíèè íåóäîâëåòâîðèòåëüíûõ ðåçóëüòàòîâ èñïûòàíèé õîòÿ áû ïî îäíîìó èç ïîêàçàòåëåé ìåõàíè÷åñêèõ ñâîéñòâ ïî íåìó ïðîâîäÿò ïîâòîðíîå èñïûòàíèå íà óäâîåííîì êîëè÷åñòâå îáðàçöîâ, âçÿòûõ îò ïðîáíûõ áðóñêîâ èëè îòëèâîê òîé æå ïàðòèè è ïëàâêè, èëè îòëèâêè è ïðîáíûå áðóñêè ïîäâåðãàþò ïîâòîðíîé òåðìè÷åñêîé îáðàáîòêå è ïðîâîäÿò èñïûòàíèÿ âñåõ ìåõàíè÷åñêèõ ñâîéñòâ. 

4.8. Ñîîòâåòñòâèå âíåøíåãî âèäà îòëèâîê ÷åðòåæó è òðåáîâàíèÿì ïï.3.5, 3.7-3.9 ïðîâåðÿþò íà êàæäîé îòëèâêå ïàðòèè. 

4.9. Ðàçìåðû îòëèâîê, ïîäëåæàùèå êîíòðîëþ, à òàêæå âèä êîíòðîëÿ è îáúåì âûáîðêè óñòàíàâëèâàþò â ÊÄ è (èëè) ÍÒÄ íà îòëèâêè. 

4.10. Îáúåì, ïåðèîäè÷íîñòü è ìåòîäû êîíòðîëÿ ìåòàëëà îòëèâîê íà ñîîòâåòñòâèå òðåáîâàíèÿì ï.3.11 (ìàãíèòíàÿ è êàïèëëÿðíàÿ äåôåêòîñêîïèÿ, ïðîñâå÷èâàíèå ðåíòãåíîâñêèìè èëè ãàììà-ëó÷àìè è äð.) óñòàíàâëèâàþò â ÊÄ è ÍÒÄ. 

4.11. Îáúåì è ïåðèîäè÷íîñòü èñïûòàíèé äîïîëíèòåëüíûõ êîíòðîëèðóåìûõ ïîêàçàòåëåé óñòàíàâëèâàþò â ÊÄ è (èëè) ÍÒÄ.

5. ÌÅÒÎÄÛ ÈÑÏÛÒÀÍÈÉ 

5.1. Êîíòðîëü õèìè÷åñêîãî ñîñòàâà ïðîâîäÿò ïî ÃÎÑÒ 12344, ÃÎÑÒ 12345, ÃÎÑÒ 12346, ÃÎÑÒ 12347, ÃÎÑÒ 12348, ÃÎÑÒ 12349, ÃÎÑÒ 12350, ÃÎÑÒ 12351, ÃÎÑÒ 12352, ÃÎÑÒ 12354, ÃÎÑÒ 12355, ÃÎÑÒ 12356, ÃÎÑÒ 12357, ÃÎÑÒ 12359, ÃÎÑÒ 12360, ÃÎÑÒ 12361, ÃÎÑÒ 20560, ÃÎÑÒ 22536.0 ... ÃÎÑÒ 22536.5, ÃÎÑÒ 22536.7 ... ÃÎÑÒ 22536.14 èëè äðóãèìè ìåòîäàìè, îáåñïå÷èâàþùèìè òî÷íîñòü îïðåäåëåíèÿ, ïðåäóñìîòðåííóþ óêàçàííûìè ñòàíäàðòàìè. 

5.2. Ïðîáû äëÿ îïðåäåëåíèÿ õèìè÷åñêîãî ñîñòàâà ñòàëè îòëèâîê îòáèðàþò â ñîîòâåòñòâèè ñ ÃÎÑÒ 7565. 

Ïðè âûïëàâêå ñòàëè â ïå÷àõ âìåñòèìîñòüþ íå áîëåå 500 êã äîïóñêàåòñÿ ïðîáû äëÿ îïðåäåëåíèÿ õèìè÷åñêîãî ñîñòàâà îòáèðàòü â ñåðåäèíå ðàçëèâêè ïëàâêè è èñïîëüçîâàòü ïðîáû ìàññîé 200 ã è áîëåå. 

Ïðè çàëèâêå îäíîé îòëèâêè îòáîð ïðîá îò ïëàâêè ïðîâîäÿò ïîñëå çàëèâêè ôîðìû. 

Äëÿ îïðåäåëåíèÿ õèìè÷åñêîãî ñîñòàâà äîïóñêàåòñÿ èñïîëüçîâàòü ìåòàëë, âçÿòûé îò ïðîáíîãî áðóñêà äëÿ ìåõàíè÷åñêèõ èñïûòàíèé èëè îò îòëèâêè. Ïðîáû ìàðêèðóþò íîìåðîì ïëàâêè.

5.3. Îïðåäåëåíèå ìåõàíè÷åñêèõ ñâîéñòâ ìåòàëëà îòëèâîê ïðîâîäÿò íà îáðàçöàõ, âçÿòûõ îò ïðîáíûõ áðóñêîâ, èëè, ïðè îòñóòñòâèè ïðîáíûõ áðóñêîâ, îò îòëèâîê. 

Ïðîáíûå áðóñêè ðåêîìåíäóåòñÿ îòëèâàòü â ñåðåäèíå ðàçëèâêè êàæäîé ïëàâêè.

Ïðèìå÷àíèå. Ïî òðåáîâàíèþ ïðåäñòàâèòåëÿ çàêàç÷èêà îáðàçöû èçãîòàâëèâàþò èç îòëèâîê.

5.4. Ðåêîìåíäóåìûå êîíôèãóðàöèè, ðàçìåðû ïðîáíûõ áðóñêîâ è ñõåìà âûðåçêè îáðàçöîâ óêàçàíû íà ÷åðò. 1-6. 

×åðò. 1 

   
×åðò. 2 

 
   
×åðò. 3

      
×åðò. 4 

   
×åðò. 5 

    
×åðò. 6 

Äëÿ îòëèâîê, ïðåäíàçíà÷åííûõ äëÿ èçäåëèé, ïîäëåæàùèõ ïðèåìêå ïðåäñòàâèòåëåì çàêàç÷èêà, ïðîáíûå áðóñêè ïî ÷åðò. 2, 4, 5 íå èçãîòàâëèâàþò. 

Ïîëîæåíèå îáðàçöîâ äëÿ èñïûòàíèÿ íà ðàñòÿæåíèå è îïðåäåëåíèå óäàðíîé âÿçêîñòè â ïðîáíûõ áðóñêàõ íå ðåãëàìåíòèðóþò è íà ÷åðòåæàõ îíî óêàçàíî óñëîâíî. 

Òèï ïðîáíîãî áðóñêà óñòàíàâëèâàåòñÿ ïðåäïðèÿòèåì-èçãîòîâèòåëåì. 

Ïðè èçãîòîâëåíèè îòëèâîê, òðåáóþùèõ èíäèâèäóàëüíîãî êîíòðîëÿ ìåõàíè÷åñêèõ ñâîéñòâ, äîïóñêàåòñÿ ïðèìåíÿòü ïðèëèâíîé ïðîáíûé áðóñîê, ðàçìåðû è ìåñòî ðàñïîëîæåíèÿ êîòîðîãî óñòàíàâëèâàþò â ÊÄ è (èëè) ÍÒÄ. Ìåñòî ðàñïîëîæåíèÿ ïðèëèâíûõ áðóñêîâ íà îòëèâêàõ, ïðåäíàçíà÷åííûõ äëÿ èçäåëèé, ïîäëåæàùèõ ïðèåìêå ïðåäñòàâèòåëåì çàêàç÷èêà, óñòàíàâëèâàåòñÿ ïðåäïðèÿòèåì-èçãîòîâèòåëåì. Îòäåëåíèå ïðèëèâíûõ áðóñêîâ îò îòëèâîê ìîæåò ïðîâîäèòüñÿ ïîñëå îêîí÷àòåëüíîé òåðìè÷åñêîé îáðàáîòêè. 

Óñëîâèÿ èçãîòîâëåíèÿ ïðîáíûõ áðóñêîâ è îòëèâîê äîëæíû áûòü îäèíàêîâûìè. Ïðîáíûå áðóñêè èëè âûðåçàííûå èç íèõ çàãîòîâêè äëÿ îïðåäåëåíèÿ ìåõàíè÷åñêèõ ñâîéñòâ äîëæíû ïðîõîäèòü òåðìè÷åñêóþ îáðàáîòêó âìåñòå ñ îòëèâêàìè äàííîé ïàðòèè. 

Äîïóñêàåòñÿ îòëèâàòü ïðîáíûå áðóñêè â ïåñ÷àíûå ôîðìû (ñóõèå èëè ñûðûå) íåçàâèñèìî îò ñïîñîáà èçãîòîâëåíèÿ îòëèâîê.

Äëÿ òîëñòîñòåííûõ îòëèâîê äîïóñêàåòñÿ âûðåçàòü îáðàçöû íà ðàññòîÿíèè íå áîëåå 30 ìì îò âíåøíåé ïîâåðõíîñòè îòëèâêè. 

5.5. Èñïûòàíèå íà ðàñòÿæåíèå ïðîâîäÿò ïî ÃÎÑÒ 1497 íà îáðàçöàõ òèïà I-IV N 4. Äîïóñêàåòñÿ ïðîâîäèòü èñïûòàíèå íà îáðàçöàõ òèïà II-IV N 7.

5.6. Îïðåäåëåíèå óäàðíîé âÿçêîñòè ïðîâîäÿò ïî ÃÎÑÒ 9454 íà îáðàçöàõ òèïà I. 

5.7. Ðåçóëüòàòû èñïûòàíèé îáðàçöîâ, èìåþùèõ äåôåêòû, ñâÿçàííûå ñ óñëîâèÿìè èõ îòëèâêè (ðàêîâèíû, ïîñòîðîííèå âêëþ÷åíèÿ, ãîðÿ÷èå òðåùèíû, ïîðèñòîñòü è ò.ä.), óñëîâèÿìè ìåõàíè÷åñêîé îáðàáîòêè èëè óñëîâèÿìè èñïûòàíèÿ, â ðàñ÷åò íå ïðèíèìàþòñÿ. Äåôåêòíûå îáðàçöû çàìåíÿþò íîâûìè, âçÿòûìè èç áðóñêîâ èëè îòëèâîê.

5.8. Îïðåäåëåíèå òâåðäîñòè ïî Áðèíåëëþ - ïî ÃÎÑÒ 9012, îïðåäåëåíèå òâåðäîñòè ïî Ðîêâåëëó - ïî ÃÎÑÒ 9013. 

5.9. Êîíòðîëü âíåøíåãî âèäà îòëèâîê ïðîâîäÿò ïî ÊÄ è (èëè) ÍÒÄ.

5.10. Îïðåäåëåíèå ãëóáèíû îáåçóãëåðîæåííîãî ñëîÿ - ïî ÃÎÑÒ 1763. 

5.11. Èñïûòàíèå íà æàðîñòîéêîñòü - ïî ÃÎÑÒ 6130.

5.12. Èñïûòàíèå íà ñòîéêîñòü ïðîòèâ ìåæêðèñòàëëèòíîé êîððîçèè - ïî ÃÎÑÒ 6032.

Ïðèìå÷àíèå: Ìåòîäû èñïûòàíèÿ ñòàëåé, íå âêëþ÷åííûõ â ÃÎÑÒ 6032, óñòàíàâëèâàþò â ÊÄ è (èëè) ÍÒÄ.

5.13. Èñïûòàíèå íà ðàñòÿæåíèå ïðè ïîâûøåííûõ òåìïåðàòóðàõ ïðîâîäÿò ïî ÃÎÑÒ 9651, ïðè ïîíèæåííûõ òåìïåðàòóðàõ - ïî ÃÎÑÒ 11150. 

5.14. Èñïûòàíèå äëèòåëüíîé ïðî÷íîñòè - ïî ÃÎÑÒ 10145. 

5.15. Ìåòîäû èñïûòàíèé ñïåöèàëüíûõ ñâîéñòâ, íå îãîâîðåííûå â íàñòîÿùåì ñòàíäàðòå, äîëæíû áûòü óêàçàíû â ÊÄ è (èëè) ÍÒÄ.

6. ÓÏÀÊÎÂÊÀ, ÒÐÀÍÑÏÎÐÒÈÐÎÂÀÍÈÅ È ÕÐÀÍÅÍÈÅ 

6.1. Ïðàâèëà óïàêîâêè, òðàíñïîðòèðîâàíèÿ è õðàíåíèÿ îòëèâîê óñòàíàâëèâàþò â ÊÄ è (èëè) ÍÒÄ íà îòëèâêó.

ÏÐÈËÎÆÅÍÈÅ 1
Ñïðàâî÷íîå 
     
ÎÁËÀÑÒÜ ÏÐÈÌÅÍÅÍÈß ÊÎÍÑÒÐÓÊÖÈÎÍÍÎÉ ËÅÃÈÐÎÂÀÍÍÎÉ ÑÒÀËÈ 

Òàáëèöà 9 

Ìàðêà ñòàëè
	Îáëàñòü ïðèìåíåíèÿ 	
20ÃË 	Äèñêè, çâåçäî÷êè, çóá÷àòûå âåíöû, áàðàáàíû è äð. äåòàëè, ê êîòîðûì ïðåäúÿâëÿþòñÿ òðåáîâàíèÿ ïî ïðî÷íîñòè è âÿçêîñòè, ðàáîòàþùèå ïîä äåéñòâèåì ñòàòè÷åñêèõ è äèíàìè÷åñêèõ íàãðóçîê
	
35ÃË 	Äèñêè, çâåçäî÷êè, çóá÷àòûå âåíöû, áàðàáàíû, øêèâû è äð. òÿæåëîíàãðóæåííûå äåòàëè ýêñêàâàòîðîâ, êðûøêè ïîäøèïíèêîâ, öàïôû
	
20ÃÑË 	Êîðïóñíûå äåòàëè ãèäðîòóðáèí, ðàáîòàþùèå ïðè òåìïåðàòóðå äî 450 °Ñ
	
30ÃÑË 	Çóá÷àòûå êîëåñà, ðîëèêè, îáîéìû, çóá÷àòûå âåíöû, ðû÷àãè, ôëàíöû, øêèâû, ñåêòîðà, êîëîííû, õîäîâûå êîëåñà è äðóãèå äåòàëè
	
20Ã1ÔË 	Ðàìû, áàëêè, êîðïóñà è äð. äåòàëè âàãîíîâ
	
20ÔË 	Ëèòûå äåòàëè âàãîíîâ, ìåòàëëóðãè÷åñêîãî è ãîðíîäîáûâàþùåãî îáîðóäîâàíèÿ
	
30ÕÃÑÔË 	Ëèòûå äåòàëè ýêñêàâàòîðîâ
	
45ÔË 	Èçíîñîñòîéêèå ëèòûå äåòàëè äëÿ òðàêòîðîâ è ìåòàëëóðãè÷åñêîãî îáîðóäîâàíèÿ
	
32Õ06Ë 	Êðîíøòåéíû, áàëàíñèðû, êàòêè, äðóãèå îòâåòñòâåííûå äåòàëè ñî ñòåíêîé òîëùèíîé äî 50 ìì è îáùåé ìàññîé äåòàëè äî 80 êã
	
40ÕË 	Äåòàëè ïîâûøåííîé ïðî÷íîñòè, à òàêæå ðàáîòàþùèå íà èçíîñ
	
20ÕÌË 	Øåñòåðíè, êðåñòîâèíû, âòóëêè, çóá÷àòûå êîëåñà, öèëèíäðû, îáîéìû è äðóãèå êîðïóñíûå äåòàëè, ðàáîòàþùèå ïðè òåìïåðàòóðå äî 500 °Ñ
	
20ÕÌÔË 	Äåòàëè àðìàòóðû, êîðïóñíûå äåòàëè, öèëèíäðû, ðàáîòàþùèå ïðè òåìïåðàòóðå äî 540 °Ñ
	
20ÃÍÌÔË 	Ñâàðíûå êîíñòðóêöèè áîëüøèõ ñå÷åíèé, áàíäàæè öåìåíòíûõ ïå÷åé
	
35ÕÌË 	Øåñòåðíè, êðåñòîâèíû, âòóëêè, çóá÷àòûå êîëåñà, ïå÷íûå äåòàëè è äðóãèå îòâåòñòâåííûå äåòàëè, ê êîòîðûì ïðåäúÿâëÿþòñÿ òðåáîâàíèÿ âûñîêîé ïðî÷íîñòè è âÿçêîñòè, ðàáîòàþùèå ïîä äåéñòâèåì ñòàòè÷åñêèõ è äèíàìè÷åñêèõ íàãðóçîê
	
30ÕÍÌË 	Îòâåòñòâåííûå íàãðóæåííûå äåòàëè, ê êîòîðûì ïðåäúÿâëÿþòñÿ òðåáîâàíèÿ âûñîêîé ïðî÷íîñòè è äîñòàòî÷íîé âÿçêîñòè, ðàáîòàþùèå ïîä äåéñòâèåì ñòàòè÷åñêèõ è äèíàìè÷åñêèõ íàãðóçîê ïðè òåìïåðàòóðå äî 400 °Ñ
	
35ÕÃÑË 	Çóá÷àòûå êîëåñà, çâåçäî÷êè, îñè, âàëû, ìóôòû è äð. îòâåòñòâåííûå äåòàëè, îò êîòîðûõ òðåáóåòñÿ ïîâûøåííàÿ èçíîñîñòîéêîñòü
	
35ÍÃÌË 	Îòâåòñòâåííûå íàãðóæåííûå äåòàëè, ê êîòîðûì ïðåäúÿâëÿþòñÿ òðåáîâàíèÿ âûñîêîé ïðî÷íîñòè è äîñòàòî÷íîé âÿçêîñòè, ðàáîòàþùèå ïîä äåéñòâèåì ñòàòè÷åñêèõ è äèíàìè÷åñêèõ íàãðóçîê
	
20ÄÕË 	Òî æå
	
08ÃÄÍÔË 	Ñâàðíûå êîíñòðóêöèè, îòâåòñòâåííûå äåòàëè ñî ñòåíêîé òîëùèíîé äî 700 ìì, ê êîòîðûì ïðåäúÿâëÿþòñÿ òðåáîâàíèÿ âûñîêîé âÿçêîñòè è äîñòàòî÷íîé ïðî÷íîñòè, ðàáîòàþùèå ïðè òåìïåðàòóðàõ íå áîëåå 350 °Ñ
	
13ÕÍÄÔÒË 	Ñâàðíûå êîíñòðóêöèè, îòâåòñòâåííûå íàãðóæåííûå äåòàëè, ê êîòîðûì ïðåäúÿâëÿþòñÿ òðåáîâàíèÿ äîñòàòî÷íîé ïðî÷íîñòè è âÿçêîñòè, ðàáîòàþùèå ïîä äåéñòâèåì ñòàòè÷åñêèõ è äèíàìè÷åñêèõ íàãðóçîê ïðè òåìïåðàòóðå äî 500°Ñ
	
12ÄÍ2ÔË 	Ñâàðíûå êîíñòðóêöèè, îòâåòñòâåííûå íàãðóæåííûå äåòàëè, ê êîòîðûì ïðåäúÿâëÿþòñÿ òðåáîâàíèÿ äîñòàòî÷íîé ïðî÷íîñòè è âÿçêîñòè, ðàáîòàþùèå ïîä äåéñòâèåì ñòàòè÷åñêèõ è äèíàìè÷åñêèõ íàãðóçîê ïðè òåìïåðàòóðå äî 400 °Ñ
	
12ÄÕÍ1ÌÔË 	Ñâàðíûå êîíñòðóêöèè, îòâåòñòâåííûå íàãðóæåííûå äåòàëè, ê êîòîðûì ïðåäúÿâëÿþòñÿ òðåáîâàíèÿ âûñîêîé ïðî÷íîñòè è äîñòàòî÷íîé âÿçêîñòè, ðàáîòàþùèå ïîä äåéñòâèåì ñòàòè÷åñêèõ è äèíàìè÷åñêèõ íàãðóçîê
	
23ÕÃÑ2ÌÔË 	Äåòàëè îòâåòñòâåííîãî íàçíà÷åíèÿ ñî ñòåíêîé òîëùèíîé äî 30 ìì, ðàáîòàþùèå â óñëîâèÿõ öèêëè÷åñêèõ è óäàðíûõ íàãðóçîê è â óñëîâèÿõ óäàðíî-àáðàçèâíîãî èçíîñà
	
12Õ7Ã3ÑË 	Îòâåòñòâåííûå âûñîêîíàãðóæåííûå äåòàëè ñî ñòåíêîé òîëùèíîé äî 100 ìì, ðàáîòàþùèå â óñëîâèÿõ ñòàòè÷åñêèõ è äèíàìè÷åñêèõ íàãðóçîê
	
25Õ2ÃÍÌÔË 	Äåòàëè îòâåòñòâåííîãî íàçíà÷åíèÿ ñî ñòåíêîé òîëùèíîé äî 50 ìì, ðàáîòàþùèå â óñëîâèÿõ ñòàòè÷åñêèõ è äèíàìè÷åñêèõ íàãðóçîê
	
27Õ5ÃÑÌË 	Âûñîêîíàãðóæåííûå äåòàëè îòâåòñòâåííîãî íàçíà÷åíèÿ ñî ñòåíêîé òîëùèíîé äî 50 ìì, ðàáîòàþùèå â óñëîâèÿõ óäàðíûõ íàãðóçîê è óäàðíî-àáðàçèâíîãî èçíîñà
	
30Õ3Ñ3ÃÌË 	Âûñîêîíàãðóæåííûå äåòàëè îòâåòñòâåííîãî íàçíà÷åíèÿ ñî ñòåíêîé òîëùèíîé äî 30 ìì, ê êîòîðûì ïðåäúÿâëÿþòñÿ òðåáîâàíèÿ âûñîêîé ïðî÷íîñòè è äîñòàòî÷íîé âÿçêîñòè
	
03Í12Õ5Ì3ÒË 	Âûñîêîíàãðóæåííûå äåòàëè îòâåòñòâåííîãî íàçíà÷åíèÿ, ñî ñòåíêîé òîëùèíîé äî 200 ìì
	
03Í12Õ5Ì3ÒÞË 	Òî æå 

     
ÏÐÈËÎÆÅÍÈÅ 2
Ñïðàâî÷íîå 
     
ÎÁËÀÑÒÜ ÏÐÈÌÅÍÅÍÈß ËÅÃÈÐÎÂÀÍÍÎÉ ÑÒÀËÈ ÑÎ ÑÏÅÖÈÀËÜÍÛÌÈ ÑÂÎÉÑÒÂÀÌÈ 

Òàáëèöà 10 

Êëàññ ñòàëè
 	Ìàðêà ñòàëè 	Îñíîâíîå ñâîéñòâî 	Îáëàñòü ïðèìåíåíèÿ 	

Ëåãèðîâàííûå ñî ñïåöèàëüíûìè ñâîéñòâàìè

	20Õ13Ë 	Íåñêîëüêî ìåíåå êîððîçèîííî-ñòîéêàÿ â àòìîñôåðíûõ óñëîâèÿõ ïî ñðàâíåíèþ ñî ñòàëüþ ìàðêè 15Õ13Ë 	Äåòàëè, ïîäâåðãàþùèåñÿ óäàðíûì íàãðóçêàì (òóðáèííûå ëîïàòêè, êëàïàíû ãèäðàâëè÷åñêèõ ïðåññîâ, àðìàòóðà êðåêèíã-óñòàíîâîê, ñåãìåíòû ñîïåë, ôîðìû äëÿ ñòåêëà, ðàìû ñàäî÷íûõ îêîí, ïðåäìåòû äîìàøíåãî îáèõîäà è äð.), à òàêæå èçäåëèÿ, ïîäâåðãàþùèåñÿ äåéñòâèþ îòíîñèòåëüíî ñëàáûõ àãðåññèâíûõ ñðåä (àòìîñôåðíûå îñàäêè, âëàæíûé ïàð, âîäíûå ðàñòâîðû ñîëåé îðãàíè÷åñêèõ êèñëîò ïðè êîìíàòíîé òåìïåðàòóðå)
	
Ìàðòåíñèòíûé 	08Õ14ÍÄË 	Êîððîçèîííî-ñòîéêàÿ â ìîðñêîé âîäå è àòìîñôåðíûõ óñëîâèÿõ.  Êîððîçèîííàÿ ñòîéêîñòü âûøå, ÷åì ó ñòàëè ìàðîê 15Õ13Ë è 20Õ13Ë
	Äåòàëè, ðàáîòàþùèå â ìîðñêîé âîäå (ãðåáíûå âèíòû è äðóãèå)	

	09Õ16Í4ÁË 	Êîððîçèîííî-ñòîéêàÿ. Âûñîêîïðî÷íàÿ ïðè íîðìàëüíîé òåìïåðàòóðå, óñòîé÷èâà ïðîòèâ îêèñëåíèÿ â àòìîñôåðíûõ óñëîâèÿõ ïðè òåìïåðàòóðå äî 500 °Ñ
	Äåòàëè ïîâûøåííîé ïðî÷íîñòè äëÿ àâèàöèîííîé, õèìè÷åñêîé è äðóãèõ îòðàñëåé ïðîìûøëåííîñòè 	

	09Õ17Í3ÑË 	Êîððîçèîííî-ñòîéêàÿ ñòàëü. Âûñîêîïðî÷íàÿ ïðè íîðìàëüíîé òåìïåðàòóðå 	Äåòàëè ïîâûøåííîé ïðî÷íîñòè äëÿ àâèàöèîííîé, õèìè÷åñêîé è äðóãèõ îòðàñëåé ïðîìûøëåííîñòè, ðàáîòàþùèå â ñðåäàõ ñðåäíåé àãðåññèâíîñòè (àçîòíàÿ è ñëàáûå îðãàíè÷åñêèå êèñëîòû, ðàñòâîðû ñîëåé îðãàíè÷åñêèõ è íåîðãàíè÷åñêèõ êèñëîò)

	20Õ5ÌË 	Æàðîñòîéêàÿ â ãîðÿ÷èõ íåôòÿíûõ ñðåäàõ, ñîäåðæàùèõ ñåðíèñòûå ñîåäèíåíèÿ. Æàðîñòîéêîñòü äî 600 °Ñ 	Äåòàëè àðìàòóðû íåôòåïåðåðàáàòûâàþùèõ óñòàíîâîê, ïå÷íûå äâîéíèêè, êîðïóñà íàñîñîâ, äð. äåòàëè, ðàáîòàþùèå â íåôòÿíûõ ñðåäàõ ïîä äàâëåíèåì ïðè òåìïåðàòóðå äî 550°Ñ

	20Õ8ÂË 	Æàðîñòîéêàÿ â áîëåå àãðåññèâíûõ ñåðíèñòûõ ñðåäàõ ïî ñðàâíåíèþ ñî ñòàëüþ ìàðêè 20Õ5ÌË, æàðîñòîéêîñòü äî 600 °Ñ
	Òå æå äåòàëè, ðàáîòàþùèå â óñëîâèÿõ ñèëüíî ñåðíèñòûõ íåôòÿíûõ ñðåä ïîä äàâëåíèåì ïðè òåìïåðàòóðå äî 575°Ñ
	
Ìàðòåíñèòíûé 	40Õ9Ñ2Ë 	Æàðîñòîéêàÿ ïðè òåìïåðàòóðå äî 800 °Ñ, æàðîïðî÷íàÿ ïðè òåìïåðàòóðå äî 700 °Ñ 	Äåòàëè, ðàáîòàþùèå äëèòåëüíîå âðåìÿ ïîä íàãðóçêîé ïðè òåìïåðàòóðå äî 700°Ñ (êëàïàíû ìîòîðîâ, êîëîñíèêè, êðåïåæíûå äåòàëè)

	10Õ12ÍÄË 	Êàâèòàöèîííî-ñòîéêàÿ. Êîððîçèîííî-ñòîéêàÿ è ýðîçèîííî-ñòîéêàÿ â óñëîâèÿõ ïðîòî÷íîé âîäû Ñòàëü íå ñêëîííà ê îòïóñêíîé õðóïêîñòè, íå ôëîêåíî÷óâñòâèòåëüíà
	Ýëåìåíòû ñâàðíûõ êîíñòðóêöèé ðàáî÷èõ êîëåñ ãèäðîòóðáèí, äåòàëè ãèäðîòóðáèí (ëîïàòêè, äåòàëè ïðîòî÷íîé ÷àñòè), ðàáîòàþùèå â óñëîâèÿõ êàâèòàöèîííîãî ðàçðóøåíèÿ 	

	20Õ12ÂÍÌÔË 	Êîððîçèîííî-ñòîéêàÿ, æàðîïðî÷íàÿ äî 650 °Ñ 	Ëèòûå äåòàëè òóðáèí (öèëèíäðû, ñîïëà, äèàôðàãìû è àðìàòóðà) ñ ðàáî÷åé òåìïåðàòóðîé äî 600°Ñ
	
Ìàðòåíñèòíî- ôåððèòíûé 	15Õ13Ë 	Êîððîçèîííî-ñòîéêàÿ â àòìîñôåðíûõ óñëîâèÿõ, â ðå÷íîé è âîäîïðîâîäíîé âîäå. Íàèâûñøàÿ êîððîçèîííàÿ ñòîéêîñòü äîñòèãàåòñÿ òåðìè÷åñêîé îáðàáîòêîé è ïîëèðîâêîé 	Äåòàëè ñ ïîâûøåííîé ïëàñòè÷íîñòüþ, ïîäâåðãàþùèåñÿ óäàðíûì íàãðóçêàì (òóðáèííûå ëîïàòêè, êëàïàíû ãèäðàâëè÷åñêèõ ïðåññîâ, àðìàòóðà êðåêèíã-óñòàíîâîê è äðóãèå), à òàêæå èçäåëèÿ, ïîäâåðãàþùèåñÿ äåéñòâèþ îòíîñèòåëüíî ñëàáûõ àãðåññèâíûõ ñðåä (àòìîñôåðíûå îñàäêè, âëàæíûé ïàð, âîäíûå ðàñòâîðû ñîëåé îðãàíè÷åñêèõ êèñëîò ïðè êîìíàòíîé òåìïåðàòóðå)
	
Ôåððèòíûé 	15Õ25ÒË 	Êîððîçèîííî-ñòîéêàÿ, æàðîñòîéêàÿ ïðè òåìïåðàòóðå äî 1100 °Ñ, îáëàäàåò óäîâëåòâîðèòåëüíîé ñîïðîòèâëÿåìîñòüþ ìåæêðèñòàëëèòíîé êîððîçèè 	Äåòàëè, íå ïîäâåðãàþùèåñÿ äåéñòâèÿì ïîñòîÿííûõ è ïåðåìåííûõ íàãðóçîê (àïïàðàòóðà äëÿ äûìÿùåéñÿ àçîòíîé èëè ôîñôîðíîé êèñëîò), ìíîãèå äåòàëè õèìè÷åñêîãî ìàøèíîñòðîåíèÿ, â òîì ÷èñëå ðàáîòàþùèå â óñëîâèÿõ êîíòàêòà ñ ìî÷åâèíîé, ïå÷íàÿ àðìàòóðà, ïëèòû è äðóãèå

	08Õ15Í4ÄÌË 	Êîððîçèîííî-ñòîéêàÿ â ìîðñêîé âîäå è àòìîñôåðíûõ óñëîâèÿõ. Ïî ñðàâíåíèþ ñ 08Õ14ÍÄË ìåíåå ÷óâñòâèòåëüíà ê êîíöåíòðàòîðàì íàïðÿæåíèé
	Äåòàëè, ðàáîòàþùèå â ìîðñêîé âîäå (òÿæåëîíàãðóæåííûå ãðåáíûå âèíòû ëåäîêîëîâ è äð.)	
Àóñòåíèòíî- ìàðòåíñèòíûé 	08X14H7MË 	Êîððîçèîííî-ñòîéêàÿ 	Äåòàëè èçäåëèé, ðàáîòàþùèõ ïðè êîìíàòíûõ è íèçêèõ (äî ìèíóñ 196 °Ñ) òåìïåðàòóðàõ

	14Õ18Í4Ã4Ë 	Êîððîçèîííî-ñòîéêàÿ. Îáëàäàåò áîëüøåé, ÷åì ñòàëü ìàðêè 10Õ18Í9Ë ñêëîííîñòüþ ê ìåæêðèñòàëëèòíîé êîððîçèè
	Àðìàòóðà äëÿ õèìè÷åñêîé ïðîìûøëåííîñòè, êîëëåêòîðû âûõëîïíûõ ñèñòåì, äåòàëè ïå÷íîé àðìàòóðû è äð.	

	12Õ25Í5ÒÌÔË 	Êîððîçèîííî-ñòîéêàÿ, æàðîñòîéêàÿ ïðè òåìïåðàòóðå äî 600 °Ñ 	Àðìàòóðà õèìè÷åñêîé ïðîìûøëåííîñòè, äåòàëè àâèàöèîííîé è äðóãèõ îòðàñëåé ïðîìûøëåííîñòè, à òàêæå äåòàëè, ðàáîòàþùèå ïîä âûñîêèì äàâëåíèåì äî 300 àòì (30 ÌÏà)

	16Õ18Í12Ñ4ÒÞË 	Êîððîçèîííî-ñòîéêàÿ 	Ñâàðíûå èçäåëèÿ, ðàáîòàþùèå â àãðåññèâíûõ ñðåäàõ, â ÷àñòíîñòè äëÿ êîíöåíòðèðîâàííîé àçîòíîé êèñëîòû ïðè òåìïåðàòóðå 105°Ñ
	
Àóñòåíèòíî- ôåððèòíûé 	35Õ23Í7ÑË 	Êîððîçèîííî-ñòîéêàÿ â ñåðíèñòûõ ñðåäàõ, æàðîñòîéêàÿ ïðè òåìïåðàòóðå äî 1000 °Ñ 	Äåòàëè òðóá÷àòûõ ïå÷åé íåôòåçàâîäîâ è äðóãèå äåòàëè, ðàáîòàþùèå ïðè òåìïåðàòóðå äî 1000°Ñ. Ðåêîìåíäóåòñÿ âçàìåí ñòàëè ìàðêè 40Õ24Í12ÑË
	
  	40Õ24Í12ÑË 	Êîððîçèîííî-ñòîéêàÿ, æàðîñòîéêàÿ ïðè òåìïåðàòóðå äî 1000 °Ñ, æàðîïðî÷íàÿ 	Äåòàëè, ðàáîòàþùèå ïðè âûñîêîé òåìïåðàòóðå è äàâëåíèè (ëîïàòêè êîìïðåññîðîâ è ñîïëîâûõ àïïàðàòîâ, ïå÷íûå êîíâåéåðû, øíåêè, êðåïåæíûå äåòàëè è äðóãèå)

	20Õ20Í14Ñ2Ë 	Ñòàëü æàðîñòîéêàÿ äî 1000-1050°Ñ, óñòîé÷èâà â íàóãëåðîæèâàþùåé ñðåäå 	Ïå÷íûå êîíâåéåðû, øíåêè äëÿ öåìåíòàöèè è äðóãèå äåòàëè, ðàáîòàþùèå ïðè âûñîêèõ òåìïåðàòóðàõ â íàãðóæåííîì ñîñòîÿíèè

	10Õ18Í3Ã3Ä2Ë 	Êàâèòàöèîííî-ñòîéêàÿ, èìååò ïîâûøåííóþ ñòîéêîñòü îò ïåñ÷àíîé ýðîçèè ïî ñðàâíåíèþ ñî ñòàëüþ ìàðêè 10Õ12ÍÄË 	Ëèòûå ëîïàòêè è ñâàðíûå äåòàëè ðàáî÷åé ÷àñòè ãèäðîòóðáèí, ðàáîòàþùèõ ïðè íàïîðàõ, íå ïðåâûøàþùèõ 80 ë/÷ â ñå÷åíèÿõ äî 300 ìì
	
Àóñòåíèòíûé 	10Õ18Í9Ë 	Êîððîçèîííî-ñòîéêàÿ, æàðîñòîéêàÿ äî 750 °Ñ. Íå ñòîéêàÿ â ñåðíèñòûõ ñðåäàõ. Ïðè ñîäåðæàíèè óãëåðîäà â ñòàëè íå áîëåå 0,07% ñòîéêàÿ ïðîòèâ ìåæêðèñòàëëèòíîé êîððîçèè
	Àðìàòóðà äëÿ õèìè÷åñêîé ïðîìûøëåííîñòè, êîëëåêòîðû âûõëîïíûõ ñèñòåì, äåòàëè ïå÷íîé àðìàòóðû, ïëèòû äëÿ òðàâèëüíûõ êîðçèí è äðóãèå äåòàëè, ðàáîòàþùèå ïðè òåìïåðàòóðå äî 400 °Ñ 	

	12Õ18Í9ÒË 	Êîððîçèîííî-ñòîéêàÿ, æàðîñòîéêàÿ äî 750 °Ñ, æàðîïðî÷íàÿ ïðè òåìïåðàòóðå äî 600 °Ñ. Îáëàäàåò âûñîêîé ñòîéêîñòüþ ïðîòèâ ãàçîâîé è ìåæêðèñòàëëèòíîé êîððîçèè
	Àðìàòóðà äëÿ õèìè÷åñêîé ïðîìûøëåííîñòè, êîëëåêòîðû âûõëîïíûõ ñèñòåì, äåòàëè ïå÷íîé àðìàòóðû, ÿùèêè è êðûøêè äëÿ òðàâèëüíûõ êîðçèí è äðóãèå äåòàëè 	

	10Õ18Í11ÁË 	Êîððîçèîííî-ñòîéêàÿ, æàðîïðî÷íàÿ ïðè òåìïåðàòóðå äî 800 °Ñ. Íå÷óâñòâèòåëüíà ê ìåæêðèñòàëëèòíîé êîððîçèè 	Òå æå äåòàëè, à òàêæå äåòàëè ãàçîâûõ òóðáèí ðàçíîãî íàçíà÷åíèÿ, äåòàëè òóðáîêîìïðåññîðîâ, ðàáîòàþùèõ ïðè ìàëûõ íàãðóçêàõ. Äåòàëè àïïàðàòîâ öåëëþëîçíîé, àçîòíîé, ïèùåâîé è ìûëîâàðåííîé ïðîìûøëåííîñòè
	
  	07Õ17Í16ÒË 	Êîððîçèîííî-ñòîéêàÿ. Îáëàäàåò ìàëîé ìàãíèòíîé âîñïðèèì÷èâîñòüþ, âûñîêîé ñòîéêîñòüþ ïðîòèâ ãàçîâîé è ìåæêðèñòàëëèòíîé êîððîçèè, õîðîøåé îáðàáàòûâàåìîñòüþ ðåçàíèåì
	Ëèòûå ôàñîííûå äåòàëè îòâåòñòâåííîãî íàçíà÷åíèÿ, ê êîòîðûì ïðåäúÿâëÿþòñÿ òðåáîâàíèÿ ïî ìàëîé ìàãíèòíîé âîñïðèèì÷èâîñòè, âûñîêîé êîððîçèîííîé ñòîéêîñòè è õîðîøåé îáðàáàòûâàåìîñòè ðåçàíèåì 
	
Àóñòåíèòíûé 	12Õ18Í12Ì3ÒË 	Êîððîçèîííî-ñòîéêàÿ, æàðîïðî÷íàÿ, íå ïîäâåðæåíà ìåæêðèñòàëëèòíîé êîððîçèè ïðè òåìïåðàòóðå äî 800°Ñ 	Äåòàëè, óñòîé÷èâûå ïðè âîçäåéñòâèè ñåðíèñòîé êèïÿùåé, ôîñôîðíîé, ìóðàâüèíîé, óêñóñíîé è äðóãèõ êèñëîò, à òàêæå äåòàëè, äëèòåëüíîå âðåìÿ ðàáîòàþùèå ïîä íàãðóçêîé ïðè òåìïåðàòóðå äî 800 °Ñ

	55Õ18Ã14Ñ2ÒË 	Êîððîçèîííî-ñòîéêàÿ ñòàëü, æàðîñòîéêàÿ äî òåìïåðàòóðû 950 °Ñ. Â ñðåäå ñåðíèñòîé êèñëîòû íåñòîéêàÿ
	Òå æå äåòàëè, êîòîðûå èçãîòîâëÿþò èç ñòàëè ìàðêè 40Õ24Í12ÑË 	

	15Õ23Í18Ë 	Æàðîïðî÷íàÿ äî 900 °Ñ. Ïðè òåìïåðàòóðå 600-800 °Ñ ñêëîííà ê îõðóï÷èâàíèþ èç-çà îáðàçîâàíèÿ ñèãìà-ôàçû
	Äåòàëè óñòàíîâîê äëÿ õèìè÷åñêîé, íåôòÿíîé è àâòîìîáèëüíîé ïðîìûøëåííîñòè, ãàçîïðîâîäû, êàìåðû ñãîðàíèÿ ñîïëîâûõ àïïàðàòîâ. Äåòàëè ïå÷íîé àðìàòóðû, íå òðåáóþùèå âûñîêîé ìåõàíè÷åñêîé ïðî÷íîñòè (ìîæåò ïðèìåíÿòüñÿ äëÿ íàãðåâàòåëüíûõ ýëåìåíòîâ ñîïðîòèâëåíèÿ)

	20Õ25Í19Ñ2Ë 	Êîððîçèîííî-ñòîéêàÿ, æàðîñòîéêàÿ ïðè òåìïåðàòóðå äî 1100 °Ñ
	Ðåòîðòû äëÿ îòæèãà, ÷àñòè ïå÷åé è ÿùèêè äëÿ öåìåíòàöèè 	
  	18Õ25Í19ÑË 	Êîððîçèîííî-ñòîéêàÿ, êèñëîòîóïîðíàÿ, æàðîñòîéêàÿ
	Äåòàëè ïàðîâûõ è ãàçîâûõ òóðáèí, êîòåëüíûõ óñòàíîâîê, ëîïàòîê è âåíöîâ êîìïðåññîðîâ è ñîïëîâûõ àïïàðàòîâ òóðáèí è äðóãèå äåòàëè, ðàáîòàþùèå ïðè âûñîêèõ òåìïåðàòóðàõ

	45Õ17Ã13Í3ÞË 	Êîððîçèîííî-ñòîéêàÿ, ñòîéêàÿ ïðîòèâ êîððîçèè â ñåðíèñòûõ ñðåäàõ. Æàðîñòîéêàÿ ïðè òåìïåðàòóðå äî 900 °Ñ, æàðîïðî÷íàÿ 	Äåòàëè îòïóñêíûõ, çàêàëî÷íûõ è öåìåíòàöèîííûõ ïå÷åé, ïîäîâûå ïëèòû, êîðîáà, òèãëè äëÿ ñîëÿíûõ âàíí è äðóãèå äåòàëè, ðàáîòàþùèå ïðè âûñîêèõ òåìïåðàòóðàõ. Ðåêîìåíäóåòñÿ êàê çàìåíèòåëü ñòàëè ìàðêè 40Õ24Í12ÑË

	35Õ18Í24Ñ2Ë 	Êîððîçèîííî-ñòîéêàÿ, æàðîñòîéêàÿ ïðè òåìïåðàòóðå äî 1100-1200 °Ñ, æàðîïðî÷íàÿ 	Äåòàëè, ðàáîòàþùèå ïðè âûñîêèõ òåìïåðàòóðàõ â ñèëüíîíàãðóæåííîì ñîñòîÿíèè (ïå÷íûå êîíâåéåðû, øíåêè, êðåïåæíûå äåòàëè)
	
Àóñòåíèòíûé 	31Õ19Í9ÌÂÁÒË 	Ñòàëü æàðîïðî÷íàÿ 	Ðàáî÷èå êîëåñà òóðáèíû òóðáîêîìïðåññîðîâ, òóðáèííûå è íàïðàâëÿþùèå àïïàðàòû

	12Õ18Í12ÁË 	Êîððîçèîííî-ñòîéêàÿ, æàðîïðî÷íàÿ äî 650 °Ñ 	Ëèòûå äåòàëè ýíåðãîóñòàíîâîê ñ äëèòåëüíûì ñðîêîì ðàáîòû ïðè 600-650 °Ñ è îãðàíè÷åííûì ïðè 700 °Ñ

	08Õ17Í34Â5Ò3
Þ2ÐË 	Æàðîñòîéêàÿ ïðè òåìïåðàòóðå äî1000 °Ñ 	Ñîïëîâûå è ðàáî÷èå ëîïàòêè ãàçîâûõ òóðáèí, öåëüíîëèòûå ðîòîðû è äðóãèå äåòàëè, ðàáîòàþùèå ïðè òåìïåðàòóðå äî 800 °Ñ

	15Õ18Í22Â6Ì
2ÐË 	Æàðîñòîéêàÿ ïðè òåìïåðàòóðå äî 1000 °Ñ, æàðîïðî÷íàÿ ïðè òåìïåðàòóðå äî 800 °Ñ
	Äåòàëè äâèãàòåëåé àâèàöèîííîé ïðîìûøëåííîñòè (ðàáî÷èå è ñîïëîâûå ëîïàòêè ãàçîâûõ òóðáèí è äðóãèå)	

	20Õ21Í46Â8ÐË 	Æàðîñòîéêàÿ ïðè òåìïåðàòóðå äî1000 °Ñ, æàðîïðî÷íàÿ ïðè òåìïåðàòóðå äî 800 °Ñ.
	Äåòàëè äâèãàòåëåé àâèàöèîííîé ïðîìûøëåííîñòè (ðàáî÷èå è ñîïëîâûå ëîïàòêè ãàçîâûõ òóðáèí è äðóãèå)	

	110Ã13Ë 	Âûñîêîå ñîïðîòèâëåíèå èçíîñó ïðè îäíîâðåìåííîì âîçäåéñòâèè âûñîêèõ äàâëåíèé èëè óäàðíûõ íàãðóçîê 	Êîðïóñà âèõðåâûõ è øàðîâûõ ìåëüíèö, ùåêè äðîáèëîê, òðàìâàéíûå è æåëåçíîäîðîæíûå ñòðåëêè è êðåñòîâèíû, ãóñåíè÷íûå òðàêè, çâåçäî÷êè, çóáüÿ êîâøåé ýêñêàâàòîðîâ è äðóãèå äåòàëè, ðàáîòàþùèå íà óäàðíûé èçíîñ
	
  	110Ã13ÔÒË 	Âûñîêîå ñîïðîòèâëåíèå óäàðíî-àáðàçèâíîìó èçíàøèâàíèþ, âûñîêàÿ õëàäîñòîéêîñòü 	Êîðïóñà âèõðåâûõ è øàðîâûõ ìåëüíèö, ùåêè äðîáèëîê, òðàìâàéíûå è æåëåçíîäîðîæíûå ñòðåëêè è êðåñòîâèíû, ãóñåíè÷íûå òðàêè, çâåçäî÷êè, çóáüÿ êîâøåé ýêñêàâàòîðîâ è äðóãèå äåòàëè, ðàáîòàþùèå íà óäàðíûé èçíîñ; äåòàëè ìåòàëëóðãè÷åñêîãî è ãîðíîîáîãàòèòåëüíîãî îáîðóäîâàíèÿ
	
Àóñòåíèòíûé 	130Ã14ÕÌÔÀË 	Âûñîêîå ñîïðîòèâëåíèå èçíîñó ïðè îäíîâðåìåííîì âîçäåéñòâèè âûñîêèõ äàâëåíèé èëè óäàðíûõ íàãðóçîê. Âûñîêàÿ ñòîéêîñòü ïðîòèâ àáðàçèâíîãî èçíàøèâàíèÿ, âûñîêàÿ õëàäîñòîéêîñòü. Ñîõðàíÿåò âûñîêîå çíà÷åíèå óäàðíîé âÿçêîñòè â óïðî÷íåííîì ñîñòîÿíèè (â ïðîöåññå ýêñïëóàòàöèè äåòàëåé)
	Êîðïóñà âèõðåâûõ è øàðîâûõ ìåëüíèö, ùåêè äðîáèëîê, òðàìâàéíûå è æåëåçíîäîðîæíûå ñòðåëêè è êðåñòîâèíû, ãóñåíè÷íûå òðàêè, çâåçäî÷êè, çóáüÿ êîâøåé ýêñêàâàòîðîâ è äðóãèå äåòàëè, ðàáîòàþùèå íà óäàðíûé èçíîñ 	

	120Ã10ÔË 	Âûñîêîå ñîïðîòèâëåíèå àáðàçèâíîìó èçíîñó 	Çâåíüÿ ãóñåíèö òðàêòîðîâ è äðóãèå äåòàëè, ðàáîòàþùèå â óñëîâèÿõ àáðàçèâíîãî èçíîñà

	110Ã13Õ2ÁÐË 	Âûñîêîå ñîïðîòèâëåíèå èçíîñó ïðè îäíîâðåìåííîì âîçäåéñòâèè âûñîêèõ äàâëåíèé èëè óäàðíûõ íàãðóçîê
	Äëÿ ñïåöïðîäóêöèè 	
Ìàðòåíñèòíûé 	85Õ4Ì5Ô2Â6Ë (Ð6Ì5Ë)	Âûñîêàÿ èçíîñîóñòîé÷èâîñòü, òåïëîñòîéêàÿ 	Ëèòûå çàãîòîâêè äëÿ èíñòðóìåíòà, ïîëó÷àåìîãî ïîñëåäóþùèì ìåòîäîì ãîðÿ÷åé ïëàñòè÷åñêîé äåôîðìàöèè (êîâêà, ãîðÿ÷åå âûäàâëèâàíèå) è äëÿ ëèòîãî ìåòàëëîðåæóùåãî èíñòðóìåíòà (ïðèìåíÿþòñÿ äëÿ îòëèâîê 1-îé ãðóïïû)

	90Õ4Ì4Ô2Â6Ë (Ð6Ì4Ô2Ë)	Âûñîêàÿ èçíîñîóñòîé÷èâîñòü, òåïëîñòîéêàÿ 	Òî æå 	

Ëåãèðîâàííûå ñî ñïåöèàëüíûìè ñâîéñòâàìè, ïðèìåíÿåìûå â äîãîâîðíî-ïðàâîâûõ îòíîøåíèÿõ ìåæäó ñòðàíàìè - ÷ëåíàìè ÑÝÂ

	15Õ14ÍË 	Êîððîçèîííî-ñòîéêàÿ â âîäå, âëàæíîì ïàðå, ðàçáàâëåííîé àçîòíîé êèñëîòå è ñëàáûõ îðãàíè÷åñêèõ êèñëîòàõ. Ïîâûøåííàÿ ñòîéêîñòü ïðîòèâ êàâèòàöèè.
	Ïðèìåíÿåòñÿ â äîãîâîðíî-ïðàâîâûõ îòíîøåíèÿõ 	
Ìàðòåíñèòíî-
ôåððèòíûé 	08Õ12Í4ÃÑÌË 	Êîððîçèîííî-ñòîéêàÿ â âîäå, âëàæíîì ïàðå, ðàçáàâëåííîé àçîòíîé êèñëîòå è ñëàáûõ îðãàíè÷åñêèõ êèñëîòàõ
	Òî æå 	

12Õ21Í5Ã2ÑË 	
Êîððîçèîííî-ñòîéêàÿ íà âîçäóõå, â àçîòíîé êèñëîòå, î÷åíü ðàçáàâëåííîé ñåðíîé êèñëîòå è ñëàáûõ èëè ðàçáàâëåííûõ îðãàíè÷åñêèõ êèñëîòàõ
	
Ïðèìåíÿåòñÿ â äîãîâîðíî-ïðàâîâûõ îòíîøåíèÿõ 	
Àóñòåíèòíî- ôåððèòíûé 	12Õ21Í5Ã2ÑÒË 	Êîððîçèîííî-ñòîéêàÿ íà âîçäóõå, â àçîòíîé êèñëîòå, î÷åíü ðàçáàâëåííîé ñåðíîé êèñëîòå è ñëàáûõ èëè ðàçáàâëåííûõ îðãàíè÷åñêèõ êèñëîòàõ, áîëåå ñòîéêàÿ ïðîòèâ ìåæêðèñòàëëèòíîé êîððîçèè, ÷åì ñòàëü 10Õ18Í9Ë
	Ïðèìåíÿåòñÿ â äîãîâîðíî-ïðàâîâûõ îòíîøåíèÿõ 	
  	12Õ21Í5Ã2ÑÌ2Ë 	Êîððîçèîííî-ñòîéêàÿ â ðÿäå íåîðãàíè÷åñêèõ è îðãàíè÷åñêèõ êèñëîò
	Ïðèìåíÿåòñÿ â äîãîâîðíî-ïðàâîâûõ îòíîøåíèÿõ 	
  	12Õ19Í7Ã2ÑÀË 	Êîððîçèîííî-ñòîéêàÿ íà âîçäóõå, â àçîòíîé êèñëîòå, î÷åíü ðàçáàâëåííîé ñåðíîé êèñëîòå è ñëàáûõ èëè ðàçáàâëåííûõ îðãàíè÷åñêèõ êèñëîòàõ
	Òî æå 	
  	12Õ21Í5Ã2ÑÀË 	Êîððîçèîííî-ñòîéêàÿ íà âîçäóõå, â àçîòíîé êèñëîòå, î÷åíü ðàçáàâëåííîé ñåðíîé êèñëîòå è ñëàáûõ èëè ðàçáàâëåííûõ îðãàíè÷åñêèõ êèñëîòàõ
	"	
Àóñòåíèòíî- ôåððèòíûé 	07Õ18Í10Ã2Ñ
2Ì2Ë 	Êîððîçèîííî-ñòîéêàÿ â ðÿäå íåîðãàíè÷åñêèõ è îðãàíè÷åñêèõ êèñëîò, áîëåå ñòîéêàÿ ïðîòèâ ìåæêðèñòàëëèòíîé êîððîçèè, ÷åì ñòàëü ìàðêè 15Õ18Í10Ã2Ñ2Ì2Ë
	"	
  	15Õ18Í10Ã2Ñ
2Ì2Ë
	Êîððîçèîííî-ñòîéêàÿ â ðÿäå íåîðãàíè÷åñêèõ è îðãàíè÷åñêèõ êèñëîò
	"	
  	15Õ18Í10Ã2Ñ
2Ì2ÒË 	Êîððîçèîííî-ñòîéêàÿ â ðÿäå íåîðãàíè÷åñêèõ è îðãàíè÷åñêèõ êèñëîò, áîëåå ñòîéêàÿ ïðîòèâ ìåæêðèñòàëëèòíîé êîððîçèè, ÷åì ñòàëü ìàðêè 15Õ18Í10Ã2Ñ2Ì2Ë 
	"	

     
ÏÐÈËÎÆÅÍÈÅ 3
Ðåêîìåíäóåìîå 
     
ÐÅÆÈÌÛ ÒÅÐÌÈ×ÅÑÊÎÉ ÎÁÐÀÁÎÒÊÈ ÊÎÍÑÒÐÓÊÖÈÎÍÍÎÉ 
ÍÅËÅÃÈÐÎÂÀÍÍÎÉ È ËÅÃÈÐÎÂÀÍÍÎÉ ÑÒÀËÈ 

Òàáëèöà 11 

Ìàðêà ñòàëè 	Ðåæèì òåðìè÷åñêîé îáðàáîòêè
	
  	Íîðìàëèçàöèÿ è îòïóñê
	Çàêàëêà è îòïóñê 	
  	Íîðìàëèçàöèÿ
 	Îòïóñê 	Çàêàëêà 	Îòïóñê 	
  	Òåìïåðàòóðà, °Ñ 

15Ë 	
910-930 èëè 	
-	
-	
-	
  	910-930
	670-690 	-	-	
20Ë 	880-900 èëè 	-	-	-	

	880-900 	630-650 	-	-	
25Ë 	880-900
	610-630 	870-890 	610-630 	
30Ë 	880-900
	610-630 	860-880 	610-630 	
35Ë 	860-880
	600-630 	860-880 	600-630 	
40Ë 	860-880
	600-630 	860-880 	600-630 	
45Ë
	860-880 	600-630 	860-880 	600-630 	
50Ë
	860-880 	600-630 	860-880 	600-630 	
20ÃË
	880-900 	600-650 	870-890 	620-650 	
35ÃË
	880-900 	600-650 	850-860 	600-650 	
20ÃÑË
	870-890 	570-600 	-	-	
30ÃÑË
	870-890 	570-600 	920-950 	570-650 	
20Ã1ÔË
	930-970 	600-650 	-	-	
20ÔË
	920-960 	600-650 	-	-	
30ÕÃÑÔË
	900-930 	600-650 	900-920 	630-670 	
45ÔË
	880-920 	600-650 	880-920 	600-650 	
32Õ06Ë
	-	-	890-910 	620-660 	
40ÕË
	-	-	850-870 	600-650 	
20ÕÌË
	880-890 	600 -650 	-	-	
20ÕÌÔË 	970-1000 è 	710-740 	-	-	

	960-980 	

	
20ÃÍÌÔË
	910-930 	600-650 	910-930 	640-660 	
35ÕÌË
	860-880 	600-650 	860-870 	600-650 	
30ÕÍÌË
	860-880 	600-650 	860-870 	600-650 	
35ÕÃÑË
	870-890 	570-600 	870-880 	630-670 	
35ÍÃÌË
	-	-
	860-880 	600-650 	
20ÄÕË 	880-890
	560-600 	880-890 	560-600 	
08ÃÄÍÔË 	920-950 èëè 	-	-	-	

	920-950
	590-650 	-	-	
13ÕÍÄÔÒË 	950-970 èëè 	-	-	-	

	900-920 	530-560 	-	-	
12ÄÍ2ÔË 	910-930 	530-560 èëè 	-	-	

	Ïðåäâàðèòåëüíàÿ îáðàáîòêà 	Îêîí÷àòåëüíàÿ îáðàáîòêà 	

	940-950 	-	890-910 	560-600 	
12ÄÕÍ1ÌÔË 	940-960 èëè 	-	-	-	

	890-910 	520-630 	890-910 	520-630 	
23ÕÃÑ2ÌÔË 	Ïðåäâàðèòåëüíàÿ îáðàáîòêà 	Îêîí÷àòåëüíàÿ îáðàáîòêà 

	1000-1040 	720-740 	1000-1020 	180-220 	
12Õ7Ã3ÑË 	Ïðåäâàðèòåëüíàÿ îáðàáîòêà 	Îêîí÷àòåëüíàÿ îáðàáîòêà

	940-960 	650-720 	880-900 	200-250 	
25Õ2ÃÍÌÔË 	Ïðåäâàðèòåëüíàÿ îáðàáîòêà 	Îêîí÷àòåëüíàÿ îáðàáîòêà 

	900-950 	650-700 	880-920 	630-700 	
25Õ2ÃÍÌÔË 	Ïðåäâàðèòåëüíàÿ îáðàáîòêà
	Îêîí÷àòåëüíàÿ îáðàáîòêà 	
  	900-950 
	660-680 	900-950 	260-300 	
____________________
 Ðåæèìû òåðìè÷åñêîé îáðàáîòêè, îáåñïå÷èâàþùèå ïîëó÷åíèå óðîâíÿ ìåõàíè÷åñêèõ ñâîéñòâ, óêàçàííîãî â òàáë. 7.
	
27Õ5ÃÑÌË 	Ïðåäâàðèòåëüíàÿ îáðàáîòêà 	Îêîí÷àòåëüíàÿ îáðàáîòêà
	
  	970-990
	700-720 	980-1000 	200-220 	
30Õ3Ñ3ÃÌË 	Ïðåäâàðèòåëüíàÿ îáðàáîòêà 	Îêîí÷àòåëüíàÿ îáðàáîòêà

	970-990 	700-720 	980-1000 	200-220 	

Ñòàëè êîíñòðóêöèîííûå ëåãèðîâàííûå, ïðèìåíÿåìûå â äîãîâîðíî-ïðàâîâûõ îòíîøåíèÿõ ìåæäó ñòðàíàìè - ÷ëåíàìè ÑÝÂ
	
15ÃË
	900-920 	550-650 	-	-	
30ÃË
	860-890 	550-650 	840-860 	570-610 	
45ÃË
	870-890 	570-600 	840-860 	600-650 	
70ÃË
	790-820 	580-650 	-	-	
55ÑË
	840-880 	650-720 	820-850 	650-720 	
40Ã1, 5ÔË 	-
	-
	860-870 	640-660 	
15ÕË
	900-930 	550-650 	-	-	
30ÕË
	900-920 	550-650 	890-910 	620-660 	
25ÕÃË
	-	-	860-890 	500-680 	
35ÕÃË
	850-880 	550-650 	840-860 	500-680 	
50ÕÃË
	820-850 	620-650 	830-850 	620-650 	
60ÕÃË
	850-890 	630-680 	-	-	
70Õ2ÃË
	820-860 	630-680 	-	-	
35ÕÃÔË
	850-890 	700-740 	840-880 	700-740 	
40ÕÔË
	870-890 	500-520 	870-890 	500-520 	
30ÕÌË
	850-890 	550-650 	840-870 	530-670 	
40ÕÌË 	850-880 	550-650
	830-860 	530-670 	
40ÕÍË 	860-900 	550-650 	830-870
	550-650 	
40ÕÍ2Ë 	860-900 	550-650
	830-870 	550-650 	
30ÕÃ1, 5ÌÔÐË
	910-960 	-
	870-890 	220-280 	
40ÃÒË 	870-920 	620-660
	680-880 	620-660 	
75ÕÍÌÔË 	840-870 	630-670
	-	-	
20ÃÍÌÞË 
	880-920 	600-700 	-	-	
Ïðèìå÷àíèÿ:
	
1. Äëÿ ñòàëè ìàðêè 40ÕÔË äîïóñêàåòñÿ ïðèìåíÿòü îòïóñê ïîñëå íîðìàëèçàöèè.
	
2. Äëÿ ñòàëè ìàðêè 23XÃC2MÔË ïðèâåäåííûå ðåæèìû ïðåäâàðèòåëüíîé òåðìè÷åñêîé îáðàáîòêè ìîãóò çàìåíÿòüñÿ çàêàëêîé ñ îòïóñêîì, îòæèãîì èëè îòïóñêîì.
	
3. Äëÿ ñòàëè ìàðîê 03Í12Õ5Ì3ÒË è 03Í12Õ5Ì3ÒÞË ðåêîìåíäóåòñÿ ïðèìåíÿòü òåðìè÷åñêóþ îáðàáîòêó ïî ðåæèìó: ãîìîãåíèçàöèÿ ïðè òåìïåðàòóðå 1180-1200 °Ñ; çàêàëêà ñ 1000 °Ñ; ñòàðåíèå ïðè òåìïåðàòóðå 500 °Ñ.

     
ÏÐÈËÎÆÅÍÈÅ 4
Ðåêîìåíäóåìîå 
     
ÐÅÆÈÌÛ ÒÅÐÌÈ×ÅÑÊÎÉ ÎÁÐÀÁÎÒÊÈ ËÅÃÈÐÎÂÀÍÍÎÉ ÑÒÀËÈ ÑÎ ÑÏÅÖÈÀËÜÍÛÌÈ ÑÂÎÉÑÒÂÀÌÈ 

Òàáëèöà 12 

Êëàññ ñòàëè 	
Ìàðêà ñòàëè
	
Ðåêîìåíäóåìûé ðåæèì òåðìè÷åñêîé îáðàáîòêè 	

	20Õ5ÌË 	Îòæèã ïðè 940-960 °Ñ, íîðìàëèçàöèÿ ïðè 940-960 °Ñ, îõëàæäåíèå íà âîçäóõå; îòïóñê ïðè 680-720 °Ñ, îõëàæäåíèå íà âîçäóõå

	20Õ8ÂË 	Òî æå 	

	20Õ13Ë 	Îòæèã ïðè 940-960 °C; çàêàëêà ñ 1040-1060 °C, îõëàæäåíèå â ìàñëå èëè íà âîçäóõå; îòïóñê ïðè 740-760 °C, îõëàæäåíèå íà âîçäóõå

	08Õ14ÍÄË 	Çàêàëêà ñ 1000-1200 °Ñ, îõëàæäåíèå íà âîçäóõå; îòïóñê ïðè 660-700 °C, îõëàæäåíèå íà âîçäóõå

	09Õ16Í4ÁË  	Íîðìàëèçàöèÿ ïðè 1040-1060 °C, îõëàæäåíèå íà âîçäóõå; îòïóñê ïðè 600-620 °C, îõëàæäåíèå íà âîçäóõå; çàêàëêà ñ 950-1050 °C, îõëàæäåíèå â ìàñëå èëè íà âîçäóõå; îòïóñê ïðè 600-620 °C, îõëàæäåíèå íà âîçäóõå
	
Ìàðòåíñèòíûé 	09Õ16Í4ÁË   	Íîðìàëèçàöèÿ ïðè 1040-1060 °C, îõëàæäåíèå íà âîçäóõå; îòïóñê ïðè 600-620 °C, îõëàæäåíèå íà âîçäóõå; çàêàëêà ñ 950-1050 °C, îõëàæäåíèå â ìàñëå; îòïóñê ïðè 290-310 °C, îõëàæäåíèå íà âîçäóõå

	09Õ17Í3ÑË  	Îòæèã ïðè 660-670 °C; çàêàëêà ñ 1040-1060 °Ñ, îõëàæäåíèå â ìàñëå; îòïóñê ïðè 300-350 °C, îõëàæäåíèå íà âîçäóõå

	09Õ17Í3ÑË   	Çàêàëêà ñ 1040-1060 °C, îõëàæäåíèå â ìàñëå; îòïóñê ïðè 540-560 °C, îõëàæäåíèå íà âîçäóõå

	09Õ17Í3ÑË  
	Îòïóñê ïðè 670-690 °C, îõëàæäåíèå íà âîçäóõå 	
  	40Õ9Ñ2Ë 	Áåç òåðìè÷åñêîé îáðàáîòêè

	10Õ12ÍÄË 	Íîðìàëèçàöèÿ ïðè 940-960 °C, îõëàæäåíèå íà âîçäóõå èëè çàêàëêà ñ 950-1050 °C, îõëàæäåíèå ñî ñêîðîñòüþ 30 °Ñ/÷; îòïóñê ïðè 650-680 °C

	20Õ12ÂÍÌÔË 	Îòæèã, îòïóñê ïðè 710-730 °Ñ, 10-15 ÷, îõëàæäåíèå ñ ïå÷üþ äî 200°Ñ; äâîéíàÿ íîðìàëèçàöèÿ: 1100 è 1050°C, îõëàæäåíèå ñî ñêîðîñòüþ íå ìåíåå
	
  	20Õ12ÂÍÌÔË 	300 °Ñ/÷, îáäóâêà âîçäóõîì; îòïóñê ïðè 710-730 °Ñ, 10-15 ÷, îõëàæäåíèå ñ ïå÷üþ äî 200 °C. Ìåëêèå îòëèâêè (òîëùèíà ñòåíêè äî 5 ìì) ìîãóò ïîäâåðãàòüñÿ îäíîé íîðìàëèçàöèè ïðè òåìïåðàòóðå 1070-1090 °C 	
_____________________
 Ðåæèìû òåðìè÷åñêîé îáðàáîòêè, îáåñïå÷èâàþùèå ïîëó÷åíèå óðîâíÿ ìåõàíè÷åñêèõ ñâîéñòâ, óêàçàííîãî â òàáë. 8.
	
Ìàðòåíñèòíî- ôåððèòíûé 	15Õ13Ë 	Îòæèã ïðè 940-960 °C; çàêàëêà ñ 1040-1060 °C, îõëàæäåíèå â âîäå, ìàñëå èëè íà âîçäóõå; îòïóñê ïðè 740-760 °C, îõëàæäåíèå íà âîçäóõå

Ôåððèòíûé 	
15Õ25ÒË 	
Áåç òåðìè÷åñêîé îáðàáîòêè 	

08Õ15Í4ÄÌË 	
Çàêàëêà ñ 1030-1050 °C, îõëàæäåíèå íà âîçäóõå. Îòïóñê ïðè 600-620°C, îõëàæäåíèå íà âîçäóõå
	
Àóñòåíèòíî- ìàðòåíñèòíûé 	08Õ14Í7ÌË 	Çàêàëêà ñ 1090-1110 °Ñ, íàãðåâ â çàùèòíîé ñðåäå, îõëàæäåíèå íà âîçäóõå; îáðàáîòêà õîëîäîì ïðè ìèíóñ 50-70 °Ñ; îòïóñê ïðè 250-350 °C, îõëàæäåíèå íà âîçäóõå

	14Õ18Í4Ã4Ë 	Çàêàëêà ñ 1020-1070°C, îõëàæäåíèå â âîäå 	

12Õ25Í5ÒÌÔË 	
Çàêàëêà ñ 1140-1160 °C, îõëàæäåíèå ñ ïå÷üþ äî 970-990 °C, äàëåå â ìàñëå

	35Õ23Í7ÑË 	Áåç òåðìè÷åñêîé îáðàáîòêè 	

	40Õ24Í12ÑË 	Çàêàëêà ñ 1040-1060 °Ñ, îõëàæäåíèå â âîäå, ìàñëå èëè íà âîçäóõå
	
Àóñòåíèòíî- ôåððèòíûé 	20Õ20Í14Ñ2Ë 	Íîðìàëèçàöèÿ ïðè 1100-1150 °Ñ, îõëàæäåíèå íà âîçäóõå
	
  	16Õ18Í12Ñ4ÒÞË
	Çàêàëêà ñ 1150-1200 °C, îõëàæäåíèå íà âîçäóõå

	10Õ18Í3Ã3Ä2Ë 	Íîðìàëèçàöèÿ ïðè 1070-1100 °Ñ, îõëàæäåíèå íà âîçäóõå. Îòïóñê ïåðâûé ïðè 790-810 °C, îõëàæäåíèå äî 20 °C. Îòïóñê âòîðîé ïðè 590-610 °C

	
10Õ18Í9Ë 	
Çàêàëêà ñ 1050-1100 °C, îõëàæäåíèå â âîäå, ìàñëå èëè íà âîçäóõå
	
Àóñòåíèòíûé 	07Õ17Í16ÒË 	Çàêàëêà ñ 1050-1100 °C, îõëàæäåíèå â âîäå

	12Õ18Í9ÒË 	Çàêàëêà ñ 1050-1100 °C, îõëàæäåíèå â âîäå, ìàñëå èëè íà âîçäóõå

	10Õ18Í11ÁË 	Çàêàëêà ñ 1100-1150 °Ñ, îõëàæäåíèå â âîäå 	

	12Õ18Í12Ì3ÒË 	Çàêàëêà ñ 1100-1150 °Ñ, îõëàæäåíèå â âîäå 	

	55Õ18Ã14Ñ2ÒË 	Áåç òåðìè÷åñêîé îáðàáîòêè

	15Õ23Í18Ë 	Çàêàëêà ñ 1050-1100 °Ñ, îõëàæäåíèå â âîäå

	20Õ25Í19Ñ2Ë 	Çàêàëêà ñ 1090-1110 °Ñ, îõëàæäåíèå â âîäå, ìàñëå èëè íà âîçäóõå

	18Õ25Í19ÑË 	Çàêàëêà ñ 1090-1110 °Ñ, îõëàæäåíèå â âîäå, ìàñëå èëè íà âîçäóõå

	45Õ17Ã13Í3ÞË 	Áåç òåðìè÷åñêîé îáðàáîòêè 	

	15Õ18Í22Â6Ì
2ÐË
	Ñòàðåíèå ïðè 790-810 °Ñ, 12-16 ÷, îõëàæäåíèå íà âîçäóõå 	

	08Õ17Í34Â5Ò
3Þ2ÐË
	Çàêàëêà ñ 1140-1160 °Ñ, îõëàæäåíèå íà âîçäóõå; ñòàðåíèå ïðè 740-760 °Ñ, 32 ÷, îõëàæäåíèå íà âîçäóõå 	
Àóñòåíèòíûé 	20Õ21Í46Â8ÐË
	Ñòàðåíèå ïðè 890-910 °Ñ, 5 ÷, îõëàæäåíèå íà âîçäóõå 	

	35Õ18Í24Ñ2Ë 	Çàêàëêà ñ 1140-1160 °Ñ, îõëàæäåíèå â âîäå

	31Õ19Í9ÌÂÁÒË 	Çàêàëêà ñ 1150-1180 °Ñ, îõëàæäåíèå â âîäå; ñòàðåíèå ïðè 700- 800 °Ñ

	12Õ18Í12ÁË 	Çàêàëêà ñ 1170-1190 °Ñ, îõëàæäåíèå íà âîçäóõå; äâîéíîå ñòàðåíèå: 790-810 °Ñ, 10 ÷ è 740-760 °Ñ, 16 ÷

	110Ã13Õ2ÁÐË 	Çàêàëêà ñ 1050-1100 °Ñ, îõëàæäåíèå â âîäå

	110Ã13ÔÒË 	Çàêàëêà ñ 1050-1100 °Ñ, îõëàæäåíèå â âîäå

	130Ã14ÕÌÔÀË 	Çàêàëêà ñ 1120-1150 °Ñ, îõëàæäåíèå â âîäå

	120Ã10ÔË 	Çàêàëêà ñ 1050-1100 °Ñ, îõëàæäåíèå â âîäå

	110Ã13Ë 	Çàêàëêà ñ 1050-1100 °Ñ, îõëàæäåíèå â âîäå

Ìàðòåíñèòíûé 	
85Õ4Ì5Ô2Â6Ë (Ð6Ì5Ë)	
Îòæèã ïðè 860-880 °Ñ, âûäåðæêà, îõëàæäåíèå ñ ïå÷üþ äî 740-760 °Ñ, âûäåðæêà, îõëàæäåíèå ñ ïå÷üþ äî 500 °Ñ, îõëàæäåíèå íà âîçäóõå

	90Õ4Ì4Ô2Â6Ë (Ð6Ì4Ô2Ë)	Îòæèã ïðè 860-880 °Ñ, âûäåðæêà, îõëàæäåíèå ñ ïå÷üþ äî 740-760 °Ñ, âûäåðæêà, îõëàæäåíèå ñ ïå÷üþ äî 500 °Ñ, îõëàæäåíèå íà âîçäóõå 	

Ñòàëè ëåãèðîâàííûå ñî ñïåöèàëüíûìè ñâîéñòâàìè, ïðèìåíÿåìûå â äîãîâîðíî-ïðàâîâûõ îòíîøåíèÿõ ìåæäó ñòðàíàìè - ÷ëåíàìè ÑÝÂ

	15Õ14ÍË 	Íîðìàëèçàöèÿ ïðè 930-950 °Ñ, îõëàæäåíèå íà âîçäóõå; îòïóñê ïðè 680-740 °Ñ, îõëàæäåíèå ñ ïå÷üþ èëè íà âîçäóõå
	
Ìàðòåíñèòíî- ôåððèòíûé 	15Õ14ÍË 	Ãîìîãåíèçàöèÿ ïðè 1020-1100 °Ñ, îõëàæäåíèå íà âîçäóõå; íîðìàëèçàöèÿ ïðè 930-950 °Ñ, îõëàæäåíèå íà âîçäóõå; îòïóñê ïðè 680-740 °Ñ, îõëàæäåíèå ñ ïå÷üþ èëè íà âîçäóõå

	08Õ12Í4ÃÑÌË 	Íîðìàëèçàöèÿ ïðè 950-1050 °Ñ, îõëàæäåíèå íà âîçäóõå èëè óñêîðåííîå îõëàæäåíèå íà âîçäóõå; îòïóñê ïðè 570-620 °Ñ, îõëàæäåíèå ñ ïå÷üþ èëè íà âîçäóõå 	
_____________________
 Ðåæèìû òåðìè÷åñêîé îáðàáîòêè, îáåñïå÷èâàþùèå ïîëó÷åíèå óðîâíÿ ìåõàíè÷åñêèõ ñâîéñòâ, óêàçàííîãî â òàáë. 8.

	12Õ21Í5Ã2ÑË 	Çàêàëêà ñ 1050-1100 °Ñ, îõëàæäåíèå â âîäå èëè íà âîçäóõå

	12Õ21Í5Ã2ÑÒË 	Çàêàëêà ñ 1050-1100 °Ñ, îõëàæäåíèå â âîäå èëè íà âîçäóõå
	
Àóñòåíèòíî- ôåððèòíûé 	12Õ21Í5Ã2ÑÌ2Ë 	Çàêàëêà ñ 1050-1100 °Ñ, îõëàæäåíèå â âîäå èëè íà âîçäóõå
	
  	12Õ19Í7Ã2ÑÀË 	Çàêàëêà ñ 1050-1100 °Ñ, îõëàæäåíèå â âîäå èëè íà âîçäóõå

	12Õ21Í5Ã2ÑÀË 	Çàêàëêà ñ 1050-1100 °Ñ, îõëàæäåíèå â âîäå èëè íà âîçäóõå

	07Õ18Í10Ã2Ñ
2Ì2Ë
	Çàêàëêà ñ 1050-1100 °Ñ, îõëàæäåíèå â âîäå èëè íà âîçäóõå 	

	15Õ18Í10Ã2Ñ
2Ì2Ë
	Çàêàëêà ñ 1050-1100 °Ñ, îõëàæäåíèå â âîäå èëè íà âîçäóõå 	

	15Õ18Í10Ã2Ñ
2Ì2ÒË 
	Çàêàëêà ñ 1050-1100 °Ñ, îõëàæäåíèå â âîäå èëè íà âîçäóõå 	

Òåêñò äîêóìåíòà ñâåðåí ïî:
îôèöèàëüíîå èçäàíèå
Ãîññòàíäàðò ÑÑÑÐ -
Ì.: Èçäàòåëüñòâî ñòàíäàðòîâ, 1989